18.1通过资质认定—计量认证项目表（非食品）

检验地址：泰安市泰明路南段北第3户                                     共47页，第1页

| 项目序号 | 参数序号 | 项 目 名 称 | 标 准 代 号 | 标 准 名 称 | 限制范围或说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 农业用硫酸钾 | GB20406-2006 | 农业用硫酸钾 |  |
| 2 |  | 磷酸氢钙 | HG/T3275-1999 | 肥料级磷酸氢钙 |  |
| 3 |  | 农业用硝酸钾 | GB/T20784-2013 | 农业用硝酸钾 |  |
| 4 |  | 复混肥料 | GB15063-2009 | 复混肥料（复合肥料） | 缩二脲：液相法不能检 |
| 5 |  | 尿素 | GB2440-2001 | 尿素 |  |
| 6 |  | 农业用氯化铵 | GB/T2946-2008 | 氯化铵 |  |
| 7 |  | 氯化钾 | GB6549-2011 | 氯化钾 | 钙镁含量：火焰原子吸收光谱法不检 |
| 8 |  | 磷酸一铵、磷酸二铵 | GB10205-2009 | 磷酸一铵、磷酸二铵 |  |
| 9 |  | 硝酸磷肥、硝酸磷钾肥 | GB/T10510-2007 | 硝酸磷肥、硝酸磷钾肥 |  |
| 10 |  | 过磷酸钙 | GB20413-2006 | 过磷酸钙 |  |
| 11 |  | 钙镁磷肥 | GB20412-2006 | 钙镁磷肥 |  |
| 12 |  | 钙镁磷钾肥 | HG2598-1994(2010) | 钙镁磷钾肥 |  |
| 13 |  | 重过磷酸钙 | GB21634-2008 | 重过磷酸钙 |  |
| 14 |  | 农业用碳酸氢铵 | GB3559-2001 | 农业用碳酸氢铵 |  |
| 15 |  | 硝酸铵钙 | HG/T3790-2005 | 硝酸铵钙 |  |
| 16 |  | 氨化硝酸钙 | HG/T3733-2004（2010） | 氨化硝酸钙 |  |
| 17 |  | 硫酸钾镁肥 | GB/T20937-2007 | 硫酸钾镁肥 |  |
| 18 |  | 农业用腐植酸钠 | HG/T3278-2011 | 腐植酸钠 |  |
| 19 |  | 硅肥 | NY/T797-2004 | 硅肥 |  |
| 20 |  | 工业十水合四硼酸二钠 | GB/T537-2009 | 工业十水合四硼酸二钠 |  |
| 21 |  | 农业用硫酸镁 | GB/T26568-2011 | 农业用硫酸镁 |  |
| 22 |  | 电缆的导体 | GB/T3956-2008 | 电缆的导体 |  |
| 23 |  | 钢筋混凝土用热轧光圆钢筋 | GB1499.1-2008 | 钢筋混凝土用钢 第1部分：热轧光圆钢筋 |  |
| 24 |  | 碳素结构钢和低合金结构钢热轧薄钢板和钢带 | GB912-2008 | 碳素结构钢和低合金结构钢热轧薄钢板和钢带 |  |
| 25 |  | 碳素结构钢和低合金结构钢热轧钢带 | GB/T3524-2005 | 碳素结构钢和低合金结构钢热轧钢带 |  |
| 26 |  | 热轧花纹钢板和钢带 | YB/T4159-2007 | 热轧花纹钢板和钢带 |  |

18.1通过资质认定—计量认证项目表（非食品）

检验地址：泰安市泰明路南段北第3户                                     共47页，第2页

| 项目序号 | 参数序号 | 项 目 名 称 | 标 准 代 号 | 标 准 名 称 | 限制范围或说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 |  | 有机-无机复混肥料 | GB18877-2009 | 有机-无机复混肥料 | 蛔虫卵死亡率，大肠菌值，砷，镉，铅，铬，汞，共7项不能检 |
|  | 1 | 总氮含量 | GB/T17767.1-2008 | 有机-无机复混肥料的测定方法 第1部分：总氮含量 |  |
|  | 2 | 有效五氧化二磷含量 | GB/T8573-2010 | 复混肥料中有效磷含量的测定 |  |
|  | 3 | 总氧化钾含量 | GB/T17767.3-2010 | 有机-无机复混肥料的测定方法 第3部分：总钾含量 |  |
|  | 4 | 有机质含量 | GB18877-2009 | 有机-无机复混肥料 |  |
|  | 5 | 氯离子含量 | GB18877-2009 | 有机-无机复混肥料 |  |
|  | 6 | 外观 | GB18877-2009 | 有机-无机复混肥料 |  |
|  | 7 | 水分含量 | GB/T8577-2010 | 复混肥料中游离水含量的测定 卡尔·费休法 |  |
|  | 8 | 酸碱度 | GB18877-2009 | 有机-无机复混肥料 |  |
|  | 9 | 粒度 | GB/T24891-2010 | 复混肥料粒度的测定 |  |
|  | 10 | 标识 | GB18877-2009 | 复混肥料（复合肥料） |  |
| 28 |  | 硫酸铵 | GB535-1995 | 硫酸铵 | 砷,共1项不能检 |
|  | 1 | 外观 | GB535-1995 | 硫酸铵 |  |
|  | 2 | 氮含量 | GB535-1995 | 硫酸铵 |  |
|  | 3 | 水分 | GB535-1995 | 硫酸铵 |  |
|  | 4 | 水不溶物含量 | GB535-1995 | 硫酸铵 |  |
|  | 5 | 游离酸含量 | GB535-1995 | 硫酸铵 |  |
|  | 6 | 铁含量 | GB535-1995 | 硫酸铵 |  |
|  | 7 | 重金属含量 | GB535-1995 | 硫酸铵 |  |
| 29 |  | 硝酸铵 | GB2945-1989 | 硝酸铵 | 颗粒平均抗压强度，松散度，共2项不能检 |
|  | 1 | 外观 | GB2945-1989 | 硝酸铵 |  |
|  | 2 | 总氮含量 | GB2945-1989 | 硝酸铵 |  |
|  | 3 | 游离水含量 | GB2945-1989 | 硝酸铵 |  |
|  | 4 | 酸度 | GB2945-1989 | 硝酸铵 |  |
|  | 5 | 灼烧残渣 | GB2945-1989 | 硝酸铵 |  |
|  | 6 | PH值 | GB2945-1989 | 硝酸铵 |  |
|  | 7 | 硝酸铵含量 | GB2945-1989 | 硝酸铵含量的测定 蒸馏后滴定法 |  |
|  | 8 | 10﹪硝酸铵水溶液PH值 | GB2945-1989 | 颗粒状硝酸铵10%硝酸铵水溶液PH值的测定 PH计测定法 |  |
|  | 9 | 10﹪硝酸中不容物含量 | GB2945-1989 | 颗粒状硝酸铵在10%硝酸溶液中不溶物质含量的测定 重量法 |  |
|  | 10 | 粒度 | GB2945-1989 | 颗粒状硝酸铵粒度的测定 筛分法 |  |

18.1通过资质认定—计量认证项目表（非食品）

检验地址：泰安市泰明路南段北第3户                                     共47页，第3页

| 项目序号 | 参数序号 | 项 目 名 称 | 标 准 代 号 | 标 准 名 称 | 限制范围或说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 11 | 防结块添加物（以氧化钙计的硝酸镁和硝酸钙的含量 | GB2945-1989 | 颗粒状硝酸铵钙镁防结块添加物含量的测定 容量法 |  |
|  | 12 | 标志 | GB2945-1989 | 硝酸铵 |  |
| 30 |  | 微生物肥料 | NY/T227-1994 | 微生物肥料 | 有效活菌数、杂菌数、成品无害化指标、有效期，共4项不能检 |
|  | 1 | 外观 | NY/T227-1994 | 微生物肥料 |  |
|  | 2 | 水分 | NY/T227-1994 | 微生物肥料 |  |
|  | 3 | 有机质 | NY/T227-1994 | 微生物肥料 |  |
|  | 4 | PH值 | NY/T227-1994 | 微生物肥料 |  |
|  | 5 | 细度 | NY/T227-1994 | 微生物肥料 |  |
|  | 6 | 标志 | NY/T227-1994 | 微生物肥料 |  |
| 31 |  | 有机-无机复混肥料 | NY481-2002 | 有机-无机复混肥料 | 蛔虫卵死亡率，大肠菌值，重金属，共3项不能检 |
|  | 1 | 外观 | NY481-2002 | 有机-无机复混肥料 |  |
|  | 2 | 总氮含量 | GB/T17767.1-2008 | 有机-无机复混肥料的测定方法 第1部分：总氮含量 |  |
|  | 3 | 有效磷含量 | GB/T8573-2010 | 复混肥料中有效磷含量的测定 |  |
|  | 4 | 总钾含量 | GB/T17767.3-2010 | 有机-无机复混肥料的测定方法 第3部分：总钾含量 |  |
|  | 5 | 水分 | GB/T8576-2010 | 复混肥料中游离水含量的测定 真空烘箱法 |  |
|  | 6 | 有机质含量 | NY481-2002 | 有机-无机复混肥料 |  |
|  | 7 | 酸碱度 | NY481-2002 | 有机-无机复混肥料 |  |
|  | 8 | 标识 | NY481-2002 | 有机-无机复混肥料 |  |
| 32 |  | 有机肥料 | NY525-2012 | 有机肥料 | 蛔虫卵死亡率，粪大肠菌群数，砷，汞，铅，镉，铬，共7项不能检 |
|  | 1 | 外观 | NY525-2012 | 有机肥料 |  |
|  | 2 | 有机质含量 | NY525-2012 | 有机肥料 |  |
|  | 3 | 总氮含量 | NY525-2012 | 有机肥料 |  |
|  | 4 | 磷含量 | NY525-2012 | 有机肥料 |  |
|  | 5 | 钾含量 | NY525-2012 | 有机肥料 |  |
|  | 6 | 水分含量 | GB/T8576-2010 | 复混肥料中游离水含量的测定 真空烘箱法 |  |
|  | 7 | 碱度 | NY525-2012 | 有机肥料 |  |
|  | 8 | 标识 | NY525-2012 | 有机肥料 |  |
| 33 |  | 大量元素水溶肥料 | NY1107-2010 | 大量元素水溶肥料 | 铜、铁、锰、锌、硼、钼、钠、汞、砷、镉、铅、铬等共14项不能检 |
|  | 1 | 外观 | NY1107-2010 | 大量元素水溶肥料 |  |
|  | 2 | 总氮含量 | NY/T1977-2010 | 水溶肥料总氮、磷、钾含量的测定 |  |
|  | 3 | 磷含量 | NY/T1977-2010 | 水溶肥料总氮、磷、钾含量的测定 |  |

18.1通过资质认定—计量认证项目表（非食品）

检验地址：泰安市泰明路南段北第3户                                     共47页，第4页

| 项目序号 | 参数序号 | 项 目 名 称 | 标 准 代 号 | 标 准 名 称 | 限制范围或说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4 | 钾含量 | NY/T1977-2010 | 水溶肥料总氮、磷、钾含量的测定 |  |
|  | 5 | 水分 | NY1107-2010 | 大量元素水溶肥料 |  |
|  | 6 | 钙含量 | NY/T1117-2010 | 水溶肥料钙、镁、硫、氯含量的测定 |  |
|  | 7 | 镁含量 | NY/T1117-2010 | 水溶肥料钙、镁、硫、氯含量的测定 |  |
|  | 8 | 硫含量 | NY/T1117-2010 | 水溶肥料钙、镁、硫、氯含量的测定 |  |
|  | 9 | 氯含量 | NY/T1117-2010 | 水溶肥料钙、镁、硫、氯含量的测定 |  |
|  | 10 | 密度 | NY/T887-2010 | 液体肥料 密度的测定 |  |
|  | 11 | 标识 | NY1107-2010 | 大量元素水溶肥料 |  |
| 34 |  | 掺混肥料 | GB21633-2008 | 掺混肥料（BB肥） | 微量元素共1项不能检 |
|  | 1 | 外观 | GB21633-2008 | 掺混肥料（BB肥） |  |
|  | 2 | 总氮含量测定 | GB/T8572-2010 | 复混肥料中总氮含量的测定 蒸馏后滴定法 |  |
|  | 3 | 有效磷含量测定 | GB/T8573-2010 | 复混肥料中有效磷含量的测定 |  |
|  | 4 | 水溶性磷占有效磷百分率 | GB/T8573-2010 | 复混肥料中有效磷含量的测定 |  |
|  | 5 | 氧化钾含量测定 | GB/T8574-2010 | 复混肥料中钾含量的测定 四苯硼酸钾重量法 |  |
|  | 6 | 氯离子 | GB/T24890-2010 | 复混肥料中氯离子含量的测定 |  |
|  | 7 | 水分测定 | GB/T8576-2010 | 复混肥料中游离水含量的测定 真空烘烤箱法 |  |
|  | 8 | 钙含量测定 | GB/T19203-2003 | 复混肥料中钙镁硫含量的测定 |  |
|  | 9 | 镁含量测定 | GB/T19203-2003 | 复混肥料中钙镁硫含量的测定 |  |
|  | 10 | 硫含量测定 | GB/T19203-2003 | 复混肥料中钙镁硫含量的测定 |  |
|  | 11 | 粒度 | GB21633-2008 | 粒度的测定 筛分法 |  |
|  | 12 | 标识 | GB21633-2008 | 掺混肥料 |  |
| 35 |  | 含腐植酸水溶肥料 | NY1106-2010 | 含腐植酸水溶肥料 | 微量元素，汞，砷，镉，铅，铬等共8项不能检 |
|  | 1 | 外观 | NY1106-2010 | 含腐植酸水溶肥料 |  |
|  | 2 | 总氮含量测定 | NY/T1977-2010 | 水溶肥料总氮、磷、钾含量的测定 |  |
|  | 3 | 有效磷含量测定 | NY/T1977-2010 | 水溶肥料总氮、磷、钾含量的测定 |  |
|  | 4 | 氧化钾含量测定 | NY/T1977-2010 | 水溶肥料总氮、磷、钾含量的测定 |  |
|  | 5 | 腐植酸含量 | NY/T1971-2010 | 水溶肥料腐植酸含量的测定 |  |

18.1通过资质认定—计量认证项目表（非食品）

检验地址：泰安市泰明路南段北第3户                                     共47页，第5页

| 项目序号 | 参数序号 | 项 目 名 称 | 标 准 代 号 | 标 准 名 称 | 限制范围或说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 6 | 水分含量 | NY1106-2010 | 含腐植酸水溶肥料 |  |
|  | 7 | 硫含量 | NY/T1117-2010 | 水溶肥料钙、镁、硫、氯含量的测定 |  |
|  | 8 | 氯含量 | NY/T1117-2010 | 水溶肥料钙、镁、硫、氯含量的测定 |  |
|  | 9 | 密度 | NY/T887-2010 | 液体肥料 密度的测定 |  |
|  | 10 | 标识 | NY1106-2010 | 含腐植酸水溶肥料 |  |
| 36 |  | 配方肥料 | NY/T1112-2006 | 配方肥料 | 钼、硼、锰、锌、铁、铜,共6项不能检 |
|  | 1 | 外观 | NY/T1112-2006 | 配方肥料 |  |
|  | 2 | 总氮含量 | GB/T8572-2010 | 复混肥料中总氮含量的测定 蒸馏后滴定法 |  |
|  | 3 | 有效磷含量 | GB/T8573-2010 | 复混肥料中有效磷含量的测定 |  |
|  | 4 | 氧化钾含量 | GB/T8574-2010 | 复混肥料中钾含量的测定 四苯硼酸钾重量法 |  |
|  | 5 | 氯离子含量 | GB/T24890-2010 | 复混肥料中氯离子含量的测定 |  |
|  | 6 | 水分含量 | GB/T8576-2010 | 复混肥料中游离水含量的测定 真空烘箱法 |  |
|  | 7 | 标识 | NY/T1112-2006 | 配方肥料 |  |
| 37 |  | 缓释肥料 | GB/T23348-2009 | 缓释肥料 | 养分释放期、养分释放率、28天累积养分释放率、养分释放期的累积养分养分释放率,共4项不能检 |
|  | 1 | 外观 | GB/T23348-2009 | 缓释肥料 |  |
|  | 2 | 总氮含量 | GB/T23348-2009 | 缓释肥料 |  |
|  | 3 | 有效磷含量 | GB/T23348-2009 | 缓释肥料 |  |
|  | 4 | 水溶性磷占有效磷百分率 | GB/T23348-2009 | 缓释肥料 |  |
|  | 5 | 氧化钾含量 | GB/T23348-2009 | 缓释肥料 |  |
|  | 6 | 氯离子含量 | GB/T23348-2009 | 缓释肥料 |  |
|  | 7 | 水分含量 | GB/T23348-2009 | 缓释肥料 |  |
|  | 8 | 钙含量测定 | GB/T19203-2003 | 复混肥料中钙镁硫含量的测定 |  |
|  | 9 | 镁含量测定 | GB/T19203-2003 | 复混肥料中钙镁硫含量的测定 |  |
|  | 10 | 硫含量测定 | GB/T19203-2003 | 复混肥料中钙镁硫含量的测定 |  |
|  | 11 | 粒度 | GB15063-2009 | 复混肥料（复合肥料）粒度的测定 |  |
|  | 12 | 标识 | GB/T23348-2009 | 缓释肥料 |  |
| 38 |  | 生物有机肥 | NY884-2012 | 生物有机肥 | 有效活菌数、粪大肠菌群、蛔虫卵死亡率、砷、铅、铬、镉、汞、有效期、菌种共10项不能检 |
|  | 1 | 外观（感官） | NY884-2012 | 生物有机肥 |  |
|  | 2 | 有机质 | NY525-2012 | 有机肥料 |  |
|  | 3 | 水分 | NY/T798-2015 | 复合微生物肥料 |  |
|  | 4 | pH | NY/T798-2015 | 复合微生物肥料 |  |
|  | 5 | 标识 | NY884-2012 | 生物有机肥 |  |
| 39 |  | 生物发酵肥 | QB/T2849-2007 | 生物发酵肥 | 砷、镉、铅、铬 |

18.1通过资质认定—计量认证项目表（非食品）

检验地址：泰安市泰明路南段北第3户                                     共47页，第页

| 项目序号 | 参数序号 | 项 目 名 称 | 标 准 代 号 | 标 准 名 称 | 限制范围或说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 外观 | QB/T2849-2007 | 生物发酵肥 | 、汞及其化合物,共5项不能检 |
|  | 2 | 水分 | QB/T2849-2007 | 生物发酵肥 |  |
|  | 3 | 总氮含量 | GB/T17767.1-2008 | 有机-无机复混肥料的测定方法 第1部分：总氮含量 |  |
|  | 4 | 有效五氧化二磷含量 | GB/T8573-2010 | 复混肥料中有效磷含量的测定 |  |
|  | 5 | 总氧化钾含量 | GB/T17767.3-2010 | 有机-无机复混肥料的测定方法 第3部分：总钾含量 |  |
|  | 6 | 有机质含量 | QB/T2849-2007 | 生物发酵肥 |  |
|  | 7 | 氯离子 | GB15063-2009 | 复混肥料（复合肥料） |  |
|  | 8 | pH | QB/T2849-2007 | 生物发酵肥 |  |
|  | 9 | 粒度 | QB/T2849-2007 | 粒度的测定 筛分法 |  |
|  | 10 | 标志 | QB/T2849-2007 | 生物发酵肥 |  |
| 40 |  | 含氨基酸叶面肥料 | GB/17419-1998 | 含氨基酸叶面肥料 | 氨基酸、微量元素、有害元素,共3项不能检 |
|  | 1 | 水不溶物 | GB/T9738-2008 | 化学试剂 水不溶物测定通用方法 |  |
|  | 2 | pH值 | GB/17419-1998 | 含氨基酸叶面肥料 |  |
| 41 |  | 微量元素叶面肥料 | GB/17420-1998 | 微量元素叶面肥料 | 微量元素、有害元素,共2项不能检 |
|  | 1 | 水分 | GB/T8577-2010 | 复混肥料中游离水含量的测定 卡尔·费休法 |  |
|  | 2 | 水不溶物 | GB/T9738-2008 | 化学试剂 水不溶物测定通用方法 |  |
|  | 3 | pH值 | GB/17420-1998 | 微量元素叶面肥料 |  |
| 42 |  | 农用微生物菌剂 | GB20287-2006 | 农用微生物菌剂 | 菌种、有效活菌数、霉菌杂菌数、杂菌率、细度、纤维素酶活、蛋白酶活、无害化指标、保质期,共9项不能检 |
|  | 1 | 外观 | GB20287-2006 | 农用微生物菌剂 |  |
|  | 2 | 水分 | GB20287-2006 | 农用微生物菌剂 |  |
|  | 3 | pH值 | GB20287-2006 | 农用微生物菌剂 |  |
| 43 |  | 微量元素水溶肥料 | NY1428-2010 | 微量元素水溶肥料 | 微量元素、汞、砷、镉、铅、铬等,共8项不能检 |
|  | 1 | 外观 | NY1428-2010 | 微量元素水溶肥料 |  |
|  | 2 | 水分 | GB/T8576-2010 | 复混肥料中游离水含量的测定 真空烘箱法 |  |
|  | 3 | 硫含量 | NY/T1117-2010 | 水溶肥料钙、镁、硫、氯含量的测定 |  |
|  | 4 | 液体肥料密度 | NY/T887-2010 | 液体肥料密度的测定 |  |
|  | 5 | 氯含量 | NY/T1117-2010 | 水溶肥料钙、镁、硫、氯含量的测定 |  |
|  | 6 | 标识 | NY1428-2010 | 微量元素水溶肥料 |  |
| 44 |  | 含氨基酸水溶肥料 | NY1429-2010 | 含氨基酸水溶肥料 | 游离氨基酸、微量 |

18.1通过资质认定—计量认证项目表（非食品）

检验地址：泰安市泰明路南段北第3户                                     共47页，第7页

| 项目序号 | 参数序号 | 项 目 名 称 | 标 准 代 号 | 标 准 名 称 | 限制范围或说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 外观 | NY1429-2010 | 含氨基酸水溶肥料 | 元素、汞、砷、镉、铅、铬等,共9项不能检 |
|  | 2 | 水分 | GB/T8576-2010 | 复混肥料中游离水含量的测定 真空烘箱法 |  |
|  | 3 | 钙 | NY/T1117-2010 | 水溶肥料钙、镁、硫、氯含量的测定 |  |
|  | 4 | 镁 | NY/T1117-2010 | 水溶肥料钙、镁、硫、氯含量的测定 |  |
|  | 5 | 硫 | NY/T1117-2010 | 水溶肥料钙、镁、硫、氯含量的测定 |  |
|  | 6 | 液体肥料密度 | NY/T887-2010 | 液体肥料密度的测定 |  |
|  | 7 | 氯含量 | NY/T1117-2010 | 水溶肥料钙、镁、硫、氯含量的测定 |  |
|  | 8 | 标识 | NY1429-2010 | 含氨基酸水溶肥料 |  |
| 45 |  | 无机包裹型复混肥料（复合肥料） | HG/T4217-2011 | 无机包裹型复混肥料（复合肥料） | 微量元素共1项不能检 |
|  | 1 | 外观 | HG/T4217-2011 | 无机包裹型复混肥料（复合肥料） |  |
|  | 2 | 总氮含量的质量分数 | GB/T 8572-2010 | 复混肥料总氮含量的测定 蒸馏后滴定法 |  |
|  | 3 | 有效磷含量的质量分数 | GB/T 8573-2010 | 复混肥料中有效磷含量的测定 |  |
|  | 4 | 钾含量的质量分数 | GB/T 8574-2010 | 复混肥料中钾含量的测定 四苯硼酸钾重量法 |  |
|  | 5 | 水分的质量分数 | GB/T 8576-2010 | 复混肥料中游离水含量的测定真空烘箱法 |  |
|  | 6 |  | GB/T 8577-2010 | 复混肥料中游离水含量的测定卡尔•费休法 |  |
|  | 7 | 粒度 | GB/T 24891-2010 | 复混肥料粒度的测定 |  |
|  | 8 | 缓释氮占总氮的质量分数 | HG/T 4217-2011 | 无机包裹型复混肥料(复合肥料) |  |
|  | 9 | 核芯包裹率 | HG/T 4217-2011 | 无机包裹型复混肥料(复合肥) |  |
|  | 10 | 钙含量 | GB/T 19203-2003 | 复混肥料中钙镁硫含量的测定 |  |
|  | 11 | 镁含量 | GB/T 19203-2003 | 复混肥料中钙镁硫含量的测定 |  |
|  | 12 | 硫含量 | GB/T 19203-2003 | 复混肥料中钙镁硫含量的测定 |  |
| 46 |  | 磷酸二氢钾 | HG2321-1992 | 磷酸二氢钾 | 铁、砷、重金属,共3项不能检 |
|  | 1 | 外观 | HG2321-1992 | 磷酸二氢钾 |  |
|  | 2 | 磷酸二氢钾 | HG2321-1992 | 磷酸二氢钾 |  |
|  | 3 | 水分 | HG2321-1992 | 磷酸二氢钾 |  |
|  | 4 | pH值 | HG2321-1992 | 磷酸二氢钾 |  |
|  | 5 | 水不溶物 | HG2321-1992 | 磷酸二氢钾 |  |

18.1通过资质认定—计量认证项目表（非食品）

检验地址：泰安市泰明路南段北第3户                                     共47页，第8页

| 项目序号 | 参数序号 | 项 目 名 称 | 标 准 代 号 | 标 准 名 称 | 限制范围或说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 6 | 氯化物 | HG2321-1992 | 磷酸二氢钾 |  |
|  | 7 | 氧化钾 | HG2321-1992 | 磷酸二氢钾 |  |
|  | 8 | 标志 | HG2321-1992 | 磷酸二氢钾 |  |
| 47 |  | 脲铵氮肥 | HG/T4214-2011 | 脲铵氮肥 | 微量元素,共1项不能检 |
|  | 1 | 外观 | HG/T4214-2011 | 脲铵氮肥 |  |
|  | 2 | 总氮 | HG/T4214-2011 | 脲铵氮肥 |  |
|  | 3 | 水分 | HG/T4214-2011 | 脲铵氮肥 |  |
|  | 4 | 尿素态氮的质量分数 | HG/T4214-2011 | 尿素态氮含量的测定 |  |
|  | 5 | 铵态氮的质量分数 | HG/T4214-2011 | 铵态氮含量的测定 |  |
|  | 6 | 粒度 | GB/T24891-2010 | 复混肥料粒度的测定 |  |
|  | 7 | 缩二脲的质量分数 | GB/T22924-2008 | 复混肥料（复合肥料）中缩二脲含量的测定 |  |
|  | 8 | 中量元素的质量分数 | GB/T14540-2003 | 复混肥料中铜、铁、锰、锌、硼、钼含量的测定 |  |
|  | 9 | 氯离子的质量分数 | GB/T8577-2010 | 复混肥料中游离水含量的测定 卡尔·费休法 |  |
|  | 10 | 标识 | HG/T4214-2011 | 脲铵氮肥 |  |
| 48 |  | 控释肥料 | HG/T4215-2011 | 控释肥料 | 养分释放率、初期养分释放率、28d累积养分释放率、养分释放期的累积养分释放率,共4项不能检 |
|  | 1 | 外观 | HG/T4215-2011 | 控释肥料 |  |
|  | 2 | 总氮含量 | HG/T4215-2011 | 控释肥料 |  |
|  | 3 | 有效磷含量 | HG/T4215-2011 | 控释肥料 |  |
|  | 4 | 水溶性磷占有效磷百分率 | HG/T4215-2011 | 控释肥料 |  |
|  | 5 | 氧化钾含量 | HG/T4215-2011 | 控释肥料 |  |
|  | 6 | 氯离子含量 | HG/T4215-2011 | 控释肥料 |  |
|  | 7 | 水分含量 | HG/T4215-2011 | 控释肥料 |  |
|  | 8 | 钙含量测定 | HG/T4215-2011 | 控释肥料 |  |
|  | 9 | 镁含量测定 | HG/T4215-2011 | 控释肥料 |  |
|  | 10 | 硫含量测定 | HG/T4215-2011 | 控释肥料 |  |
|  | 11 | 粒度 | GB/T24891-2010 | 复混肥料粒度的测定 |  |
|  | 12 | 标识 | HG/T4215-2011 | 控释肥料 |  |
| 49 |  | 改性碳酸氢铵颗粒肥 | HG/T4218-2011 | 改性碳酸氢铵颗粒肥 | 颗粒平均抗压碎力、分解百分率、有害元素,共3项不能检 |
|  | 1 | 外观 | HG/T4218-2011 | 改性碳酸氢铵颗粒肥 |  |
|  | 2 | 总氮含量 | HG/T4218-2011 | 改性碳酸氢铵颗粒肥 |  |
|  | 3 | 粒度 | HG/T4218-2011 | 粒度 筛分法 |  |
|  | 4 | 总钙的质量分数 | GB/T19203-2003 | 复混肥料中钙、镁、硫含量的测定 |  |
|  | 5 | 总镁的质量分数 | GB/T19203-2003 | 复混肥料中钙、镁、硫含量的测定 |  |
|  | 6 | 总硫的质量分数 | GB/T19203-2003 | 复混肥料中钙、镁、硫含量的测定 |  |

18.1通过资质认定—计量认证项目表（非食品）

检验地址：泰安市泰明路南段北第3户                                     共47页，第9页

| 项目序号 | 参数序号 | 项 目 名 称 | 标 准 代 号 | 标 准 名 称 | 限制范围或说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 7 | 氯离子的质量分数 | GB/T24890-2010 | GB/T24890-2010 |  |
|  | 8 | 水分 | GB/T8577-2010 | 复混肥料中游离水含量的测定 |  |
|  | 9 | 标识 | HG/T4218-2011 | 改性碳酸氢铵颗粒肥 |  |
| 50 |  | 脲醛缓释肥料 | HG/T4137-2010 | 脲醛缓释肥料 | 微量元素,尿素氮共2项不能检 |
|  | 1 | 总氮 | GB/T8572-2010 | 复混肥料中总氮含量的测定 蒸馏后滴定法 |  |
|  | 2 | 水分 | GB/T8577-2010 | 复混肥料中游离水含量的测定 卡尔·费休法 |  |
|  | 3 | 缩二脲 | GB/T22924-2008 | 复混肥料（复合肥料）中缩二脲含量的测定 |  |
|  | 4 | 钙 | GB/T19203-2003 | 复混肥料中钙镁硫含量的测定 |  |
|  | 5 | 镁 | GB/T19203-2003 | 复混肥料中钙镁硫含量的测定 |  |
|  | 6 | 硫 | GB/T19203-2003 | 复混肥料中钙镁硫含量的测定 |  |
|  | 7 | 外观 | HG/T4137-2010 | 脲醛缓释肥料 |  |
|  | 8 | 冷水不溶性氮的质量分数 | HG/T4137-2010 | 冷水不溶性氮含量的测定 |  |
|  | 9 | 热水不溶性氮的质量分数 | HG/T4137-2010 | 热水不溶性氮含量的测定及活性系数的计算 |  |
|  | 10 | 缓释有效氮的质量分数 | HG/T4137-2010 | 含有部分脲醛缓释肥料的肥料中缓释有效氮的测定 |  |
|  | 11 | 活性系数 | HG/T4137-2010 | 热水不溶性氮含量的测定及活性系数的计算 |  |
|  | 12 | 标识 | HG/T4137-2010 | 脲醛缓释肥料 |  |
|  | 13 | 粒度 | HG/T4137-2010 | 脲醛缓释肥料 |  |
| 51 |  | 农业用硫酸锌 | HG3277-2000（2010） | 农业用硫酸锌 | 铅、镉、砷，共3项不能检 |
|  | 1 | 外观 | HG3277-2000（2010） | 农业用硫酸锌 |  |
|  | 2 | 锌 | HG3277-2000（2010） | 农业用硫酸锌 |  |
|  | 3 | 游离酸 | HG3277-2000（2010） | 农业用硫酸锌 |  |
|  | 4 | 标识 | HG3277-2000（2010） | 农业用硫酸锌 |  |
| 52 |  | 多孔粒状硝酸铵 | HG/T3280-2011 | 多孔粒状硝酸铵 | 粒度、疏松堆密度、颗粒平均抗压碎力、吸油率密度，共4项不能检 |
|  | 1 | 外观 | HG/T3280-2011 | 多孔粒状硝酸铵 |  |
|  | 2 | 硝酸铵 | GB2945-1989 | 硝酸铵 |  |
|  | 3 | 游离水分 | GB/T2947-2002 | 尿素、硝酸铵中游离水含量的测定 卡尔·费休法 |  |
|  | 4 | PH值 | GB2945-1989 | 硝酸铵 |  |

18.1通过资质认定—计量认证项目表（非食品）

检验地址：泰安市泰明路南段北第3户                                     共47页，第10页

| 项目序号 | 参数序号 | 项 目 名 称 | 标 准 代 号 | 标 准 名 称 | 限制范围或说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5 | 标志 | HG/T3280-2011 | 多孔粒状硝酸铵 |  |
| 53 |  | 肥料级商品磷酸 | HG/T3826-2006 | 肥料级商品磷酸 | 倍半氧化物、含固量，共2项不能检 |
|  | 1 | 外观 | HG/T3826-2006 | 肥料级商品磷酸 |  |
|  | 2 | 磷酸 | HG/T3826-2006 | 肥料级商品磷酸 |  |
|  | 3 | 氧化镁 | HG/T3826-2006 | 肥料级商品磷酸 |  |
| 54 |  | 车用汽油 | GB17930-2013 | 车用汽油 | 氧含量、铅含量、锰含量、铁含量、甲醇、硫醇硫含量共6项不能检 |
|  | 1 | 抗爆性 | GB/T5487-1995 GB/T503-1995 | 汽油辛烷值测定法（研究法） 汽油辛烷值测定法（马达法） |  |
|  | 2 | 馏程 | GB/T6536-2010 | 石油产品常压蒸馏特性测定法 |  |
|  | 3 | 蒸汽压 | GB/T8017-2012 | 石油产品蒸气压测定法 雷德法 |  |
|  | 4 | 胶质含量 | GB/T8019-2008 | 燃料胶质含量的测定 喷射蒸发法 |  |
|  | 5 | 诱导期 | GB/T8018-1987 | 汽油氧化安定性测定法（诱导期法） |  |
|  | 6 | 硫含量 | SH/T0689-2000 | 轻质烃及发动机燃料和其他油品的总硫含量测定法 |  |
|  | 7 | 博士试验 | SH/T0174-1992 | 芳烃和轻质石油产品硫醇硫试验法 |  |
|  | 8 | 铜片腐蚀 | GB/T5096-1985 | 石油产品铜片腐蚀试验法 |  |
|  | 9 | 水溶性酸或碱 | GB/T259-1988 | 石油产品水溶性酸或碱测定法 |  |
|  | 10 | 机械杂质和水分 | GB/T511-2010 | 石油产品和添加剂机械杂质测定法（重量法） |  |
|  | 11 | 芳烃含量 | GB/T11132-2008 | 液体石油产品烃类的测定方法 |  |
|  | 12 | 烯烃含量 | GB/T11132-2008 | 液体石油产品烃类的测定方法 |  |
|  | 13 | 苯含量 | SH/T0713-2002 | 车用汽油和航空汽油中苯和甲苯含量的测定 |  |
|  | 14 | 密度 | GB/T1884-2000 GB/T1885-1998 | 原油和液体石油产品密度实验室测定法（密度计法） 石油计量表 |  |
| 55 |  | 普通柴油 | GB252-2015 | 普通柴油 | 色度/号、10%蒸余物残炭、十六烷、润滑性、脂肪酸甲脂共5项不能检 |
|  | 1 | 氧化安定性 | SH/T0175-2004 | 馏分燃料油氧化安定性测定法（加速法） |  |
|  | 2 | 硫含量 | SH/T0689-2000 | 轻质烃及发动机燃料和其他油品的总硫含量测定法 |  |
|  | 3 | 酸度 | GB/T258-1977 | 汽油、煤油、柴油酸度测定法 |  |
|  | 4 | 灰分 | GB/T508-1985 | 石油产品灰分测定法 |  |
|  | 5 | 铜片腐蚀 | GB/T5096-1985 | 石油产品铜片腐蚀试验法 |  |

18.1通过资质认定—计量认证项目表（非食品）

检验地址：泰安市泰明路南段北第3户                                     共47页，第11页

| 项目序号 | 参数序号 | 项 目 名 称 | 标 准 代 号 | 标 准 名 称 | 限制范围或说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 6 | 水分 | GB/T260-1977 | 石油产品水分测定法 |  |
|  | 7 | 机械杂质 | GB/T511-2010 | 石油产品和添加剂机械杂质测定法（重量法） |  |
|  | 8 | 运动粘度 | GB/T265-1988 | 石油产品运动粘度测定法和动力粘度计算法 |  |
|  | 9 | 凝点 | GB/T510-1983 | 石油产品凝点测定法 |  |
|  | 10 | 冷滤点 | SH/T0248-2006 | 柴油和以用取暖油冷滤点测定法 |  |
|  | 11 | 闪点（闭口） | GB/T261-2008 | 闪点的测定宾斯基-马丁闭口杯法 |  |
|  | 12 | 十六烷指数 | SH/T0694-2000 | 中间馏分燃料十六烷指数计算法（四变量公式法） |  |
|  | 13 | 馏程 | GB/T6536-2010 | 石油产品常压蒸馏特性测定法 |  |
|  | 14 | 密度 | GB/T1884-2000 GB/T1885-1998 | 原油和液体石油产品密度实验室测定法（密度计法） 石油计量表 |  |
| 56 |  | 车用柴油 | GB19147-2013 | 车用柴油 | 10%蒸余物残炭、润滑性、多环芳烃含量、脂肪酸甲酯、十六烷值，共5项不能检 |
|  | 1 | 硫含量 | SH/T0689-2000 | 轻质烃及发动机燃料和其他油品的总硫含量测定法 |  |
|  | 2 | 酸度 | GB/T258-1977 | 汽油、煤油、柴油酸度测定法 |  |
|  | 3 | 灰分 | GB/T508-1985 | 石油产品灰分测定法 |  |
|  | 4 | 机械杂质 | GB/T511-2010 | 石油产品和添加剂机械杂质测定法（重量法） |  |
|  | 5 | 凝点 | GB/T510-1983 | 石油产品凝点测定法 |  |
|  | 6 | 闪点（闭口） | GB/T261-2008 | 闪点的测定宾斯基-马丁闭口杯法 |  |
|  | 7 | 馏程 | GB/T6536-2010 | 石油产品常压蒸馏特性测定法 |  |
|  | 8 | 铜片腐蚀 | GB/T5096-1985 | 石油产品铜片腐蚀试验法 |  |
|  | 9 | 水分 | GB/T260-1977 | 石油产品水分测定法 |  |
|  | 10 | 氧化安定性 | SH/T0175-2004 | 馏分燃料油氧化安定性测定法（加速法） |  |
|  | 11 | 运动粘度 | GB/T265-1988 | 石油产品运动粘度测定法和动力粘度计算法 |  |
|  | 12 | 冷滤点 | SH/T0248-2006 | 柴油和以用取暖油冷滤点测定法 |  |
|  | 13 | 十六烷指数 | SH/T0694-2000 | 中间馏分燃料十六烷指数计算法（四变量公式法） |  |
|  | 14 | 密度 | GB/T1884-2000 GB/T1885-1998 | 原油和液体石油产品密度实验室测定法（密度计法） 石油计量表 |  |
| 57 |  | 车用乙醇汽油 | GB18351-2015 | 车用乙醇汽油 | 铅含量、锰含 |

18.1通过资质认定—计量认证项目表（非食品）

检验地址：泰安市泰明路南段北第3户                                     共47页，第12页

| 项目序号 | 参数序号 | 项 目 名 称 | 标 准 代 号 | 标 准 名 称 | 限制范围或说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 馏程 | GB/T6536-2010 | 石油产品常压蒸馏特性测定法 | 量、铁含量、其他有机含氧化合物、乙醇含量、硫醇硫含量共6项不能检 |
|  | 2 | 硫含量 | SH/T0689-2000 | 轻质烃及发动机燃料和其他油品的总硫含量测定法 |  |
|  | 3 | 博士试验 | SH/T0174-92 | 芳烃和轻质石油产品硫醇硫试验法 |  |
|  | 4 | 水溶性酸或碱 | GB/T259-1988 | 石油产品水溶性酸或碱测定法 |  |
|  | 5 | 机械杂质 | GB/T511-2010 | 石油产品和添加剂机械杂质测定法（重量法） |  |
|  | 6 | 水分 | SH/T0246-1992 | 轻质石油产品中水含量测定法 |  |
|  | 7 | 铜片腐蚀 | GB/T5096-1985 | 石油产品铜片腐蚀试验法 |  |
|  | 8 | 抗爆性 | GB/T5487-1995 GB/T503-1995 | 汽油辛烷值测定法（研究法） 汽油辛烷值测定法（马达法） |  |
|  | 9 | 蒸汽压 | GB/T8017-2012 | 石油产品蒸气压测定法 雷德法 |  |
|  | 10 | 胶质含量 | GB/T8019-2008 | 燃料胶质含量的测定 喷射蒸发法 |  |
|  | 11 | 诱导期 | GB/T8018-87 | 汽油氧化安定性测定法（诱导期法） |  |
|  | 12 | 芳烃含量 | GB/T11132-2008 | 液体石油产品烃类的测定方法 |  |
|  | 13 | 烯烃含量 | GB/T11132-2008 | 液体石油产品烃类的测定方法 |  |
|  | 14 | 苯含量 | SH/T0693-2000 | 汽油中芳烃含量测定法（气相色谱法） |  |
| 58 |  | 变性燃料乙醇 | GB18350-2013 | 变性燃料乙醇 | 铜、硫共2项不能检 |
|  | 1 | 外观 | GB18350-2013 | 变性燃料乙醇 |  |
|  | 2 | 乙醇含量 | GB18350-2013 | 变性燃料乙醇 |  |
|  | 3 | 甲醇含量 | GB18350-2013 | 变性燃料乙醇 |  |
|  | 4 | 溶剂洗胶质 | GB/T8019-2008 | 燃料胶质含量的测定 喷射蒸发法 |  |
|  | 5 | 水分 | GB18350-2013 | 变性燃料乙醇 |  |
|  | 6 | 酸度 | GB18350-2013 | 变性燃料乙醇 |  |
|  | 7 | 无机氯 | GB18350-2013 | 变性燃料乙醇 |  |
|  | 8 | PHe值 | GB18350-2013 | 变性燃料乙醇 |  |
| 59 |  | 燃料油 | SH/T0356-1996 | 燃料油 | 水和沉淀物、10%蒸余物残炭，硫含量共3项不能检 |
|  | 1 | 闪点（闭口） | GB/T261-2008 | 闪点的测定宾斯基-马丁闭口杯法 |  |
|  | 2 | 闪点（开口） | GB/T3536-2008 | 石油产品闪点和燃点的测定 克利夫兰开口杯法 |  |

18.1通过资质认定—计量认证项目表（非食品）

检验地址：泰安市泰明路南段北第3户                                     共47页，第13页

| 项目序号 | 参数序号 | 项 目 名 称 | 标 准 代 号 | 标 准 名 称 | 限制范围或说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3 | 馏程 | GB/T6536-2010 | 石油产品常压蒸馏特性测定法 |  |
|  | 4 | 运动粘度 | GB/T265-1988 | 石油产品运动粘度测定法和动力粘度计算法 |  |
|  | 5 | 倾点 | GB/T3535-2006 | 石油产品倾点测定法 |  |
|  | 6 | 灰分 | GB/T508-1985 | 石油产品灰分测定法 |  |
|  | 7 | 铜片腐蚀 | GB/T5096-1985 | 石油产品铜片腐蚀试验法 |  |
|  | 8 | 密度 | GB/T1884-2000 GB/T1885-1998 | 原油和液体石油产品密度实验室测定法（密度计法） 石油计量表 |  |
| 60 |  | 涡轮机油 | GB11120-2011 | 涡轮机油 | 旋转氧弹、色度/号、黏度指数、泡沫性、空气释放值、液相锈蚀、抗乳化性、氧化安定性、承载能力 、过滤性、清洁度、高温氧化安定性共12项不能检 |
|  | 1 | 外观 | GB11120-2011 | 涡轮机油 |  |
|  | 2 | 运动粘度 | GB/T265-1988 | 石油产品运动粘度测定法和动力粘度计算法 |  |
|  | 3 | 倾点 | GB/T3535-2006 | 石油产品倾点测定法 |  |
|  | 4 | 密度 | GB/T1884-2000 GB/T1885-1998 | 原油和液体石油产品密度实验室测定法（密度计法） 石油计量表 |  |
|  | 5 | 闪点（开口） | GB/T3536-2008 | 石油产品闪点和燃点的测定 克利夫兰开口杯法 |  |
|  | 6 | 酸值 | GB/T4945-2002 | 石油产品和润滑剂酸值和碱值测定法 |  |
|  | 7 | 水分 | GB/T11133-1989 | 液体石油产品水含量测定法 卡尔·费休法 |  |
|  | 8 | 铜片腐蚀 | GB/T5096-1985 | 石油产品铜片腐蚀试验法 |  |
| 61 |  | 汽油机油 | GB11121-2006 | 汽油机油 | 低温动力黏度、低温泵送黏度、高温高剪切黏度、黏度指数、汽油机油模拟性能、汽油机油理化性能、汽油机油发动机试验共7项不能检 |
|  | 1 | 运动粘度 | GB/T265-1988 | 石油产品运动粘度测定法和动力粘度计算法 |  |
|  | 2 | 倾点 | GB/T3535-2006 | 石油产品倾点测定法 |  |
|  | 3 | 水分 | GB/T260-1977 | 石油产品水分测定法 |  |
|  | 4 | 机械杂质 | GB/T511-2010 | 石油产品和添加剂机械杂质测定法（重量法） |  |
|  | 5 | 闪点（开口） | GB/T3536-2008 | 石油产品闪点和燃点的测定 克利夫兰开口杯法 |  |
|  | 6 | 硫含量 | GB/T11140-2008 | 石油产品硫含量的测定波长色散X射线荧光光谱法 |  |

18.1通过资质认定—计量认证项目表（非食品）

检验地址：泰安市泰明路南段北第3户                                     共47页，第14页

| 项目序号 | 参数序号 | 项 目 名 称 | 标 准 代 号 | 标 准 名 称 | 限制范围或说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 7 | 硫酸盐灰分 | GB/T2433-2001 | 添加剂和含添加剂润滑油硫酸盐灰分测定法 |  |
| 62 |  | 柴油机油 | GB11122-2006 | 柴油机油 | 低温动力黏度、低温泵送黏度、高温高剪切黏度、黏度指数、柴油机油理化性能、柴油机油使用性能要求共6项不能检 |
|  | 1 | 运动粘度 | GB/T265-1988 | 石油产品运动粘度测定法和动力粘度计算法 |  |
|  | 2 | 倾点 | GB/T3535-2006 | 石油产品倾点测定法 |  |
|  | 3 | 水分 | GB/T260-1977 | 石油产品水分测定法 |  |
|  | 4 | 机械杂质 | GB/T511-2010 | 石油产品和添加剂机械杂质测定法（重量法） |  |
|  | 5 | 闪点（开口） | GB/T3536-2008 | 石油产品闪点和燃点的测定 克利夫兰开口杯法 |  |
|  | 6 | 硫含量 | GB/T11140-2008 | 石油产品硫含量的测定波长色散X射线荧光光谱法 |  |
|  | 7 | 硫酸盐灰分 | GB/T2433-2001 | 添加剂和含添加剂润滑油硫酸盐灰分测定法 |  |
| 63 |  | 冷冻机油 | GB16630-2012 | 冷冻机油 | 颜色/号、泡沫性、击穿电压、化学稳定性、残炭、氧化安定性、极压性能、压缩机台架试验、絮凝点等共17项不能检 |
|  | 1 | 外观 | GB16630-2012 | 冷冻机油 |  |
|  | 2 | 运动粘度 | GB/T265-1988 | 石油产品运动粘度测定法和动力粘度计算法 |  |
|  | 3 | 倾点 | GB/T3535-2006 | 石油产品倾点测定法 |  |
|  | 4 | 密度 | GB/T1884-2000 GB/T1885-1998 | 原油和液体石油产品密度实验室测定法（密度计法） 石油计量表 |  |
|  | 5 | 闪点（开口） | GB/T3536-2008 | 石油产品闪点和燃点的测定 克利夫兰开口杯法 |  |
|  | 6 | 酸值 | GB/T4945-2002 | 石油产品和润滑剂酸值和碱值测定法 |  |
|  | 7 | 水分 | GB/T260-1977 | 石油产品水分测定法 |  |
|  | 8 | 铜片腐蚀 | GB/T5096-1985 | 石油产品铜片腐蚀试验法 |  |
|  | 9 | 灰分 | GB/T508-1985 | 石油产品灰分测定法 |  |
|  | 10 | 机械杂质 | GB/T511-2010 | 石油产品和添加剂机械杂质测定法（重量法） |  |
| 64 |  | 液压油 | GB11118.1-2011 | 液压油 | 黏滑特性、色度/号、黏度指数、清洁度、液相锈蚀、泡沫性、空气释放值、密封适应性指数、抗乳化性、氯化安定性、旋转氧弹、磨斑直径、电化值、抗磨性、水解安定性、热稳定性、过滤性、剪切安定性、运动黏度 |
|  | 1 | 外观 | GB11118.1-2011 | 液压油 |  |
|  | 2 | 运动粘度 | GB/T265-1988 | 石油产品运动粘度测定法和动力粘度计算法 |  |
|  | 3 | 倾点 | GB/T3535-2006 | 石油产品倾点测定法 |  |
|  | 4 | 密度 | GB/T1884-2000 GB/T1885-1998 | 原油和液体石油产品密度实验室测定法（密度计法） 石油计量表 |  |
|  | 5 | 闪点（开口） | GB/T3536-2008 | 石油产品闪点和燃点的测定 克利夫兰开口杯法 |  |
|  | 6 | 酸值 | GB/T4945-2002 | 石油产品和润滑剂酸值和碱值测定法 |  |
|  | 7 | 水分 | GB/T260-1977 | 石油产品水分测定法 |  |

18.1通过资质认定—计量认证项目表（非食品）

检验地址：泰安市泰明路南段北第3户                                     共47页，第15页

| 项目序号 | 参数序号 | 项 目 名 称 | 标 准 代 号 | 标 准 名 称 | 限制范围或说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 8 | 铜片腐蚀 | GB/T5096-1985 | 石油产品铜片腐蚀试验法 | 1500㎜²/S时的温度、皂化值，共20项不能检 |
|  | 9 | 机械杂质 | GB/T511-2010 | 石油产品和添加剂机械杂质测定法（重量法） |  |
|  | 10 | 硫酸盐灰分 | GB/T2433-2001 | 添加剂和含添加剂润滑油硫酸盐灰分测定法 |  |
| 65 |  | 空气压缩机油 | GB12691-90 | 空气压缩机油 | 抗乳化性、液相锈蚀试验、老化特性、减压蒸馏蒸出80%后残留物性质、中和值，共5项不能检 |
|  | 1 | 运动粘度 | GB/T265-1988 | 石油产品运动粘度测定法和动力粘度计算法 |  |
|  | 2 | 倾点 | GB/T3535-2006 | 石油产品倾点测定法 |  |
|  | 3 | 闪点（开口） | GB/T3536-2008 | 石油产品闪点和燃点的测定 克利夫兰开口杯法 |  |
|  | 4 | 腐蚀试验 | GB/T5096-1985 | 石油产品铜片腐蚀试验法 |  |
|  | 5 | 水溶性酸或碱 | GB/T259-1988 | 石油产品水溶性酸或碱测定法 |  |
|  | 6 | 水分 | GB/T260-1977 | 石油产品水分测定法 |  |
|  | 7 | 机械杂质 | GB/T511-2010 | 石油产品和添加剂机械杂质测定法（重量法） |  |
|  | 8 | 硫酸盐灰分 | GB/T2433-2001 | 添加剂和含添加剂润滑油硫酸盐灰分测定法 |  |
| 66 |  | 重负荷车辆齿轮油 | GB13895-92 | 重负荷齿轮油 | 表观粘度达150Pa·S时的温度、成沟点、粘度指数、起泡性、戊烷不溶物、磷、氮、钙、贮存稳定性、锈蚀试验、承载能力试验、热氧化稳定性、抗擦伤试验，共13项不能检 |
|  | 1 | 运动粘度 | GB/T265-1988 | 石油产品运动粘度测定法和动力粘度计算法 |  |
|  | 2 | 倾点 | GB/T3535-2006 | 石油产品倾点测定法 |  |
|  | 3 | 闪点（开口） | GB/T3536-2008 | 石油产品闪点和燃点的测定 克利夫兰开口杯法 |  |
|  | 4 | 腐蚀试验 | GB/T5096-1985 | 石油产品铜片腐蚀试验法 |  |
|  | 5 | 机械杂质 | GB/T511-2010 | 石油产品和添加剂机械杂质测定法（重量法） |  |
|  | 6 | 水分 | GB/T260-1977 | 石油产品水分测定法 |  |
|  | 7 | 硫 | GB/T11140-2008 | 石油产品硫含量的测定波长色散X射线荧光光谱法 |  |
|  | 8 | 硫酸盐灰分 | GB/T2433-2001 | 添加剂和含添加剂润滑油硫酸盐灰分测定法 |  |
| 67 |  | 内燃机车柴油机油 | GB/T17038-1997 | 内燃机车柴油机油 | 低温动力粘度、边界泵送温度、粘度指数、总碱值、沉淀物、钙含量、锌含量、泡沫性、氧化安定性、CE氧化试验、高温摩擦磨损试验、承载能力试验、剪切安定性试验、高温氧化和轴 |
|  | 1 | 运动粘度 | GB/T265-1988 | 石油产品运动粘度测定法和动力粘度计算法 |  |
|  | 2 | 闪点（开口） | GB/T3536-2008 | 石油产品闪点和燃点的测定 克利夫兰开口杯法 |  |
|  | 3 | 倾点 | GB/T3535-2006 | 石油产品倾点测定法 |  |
|  | 4 | 水分 | GB/T260-1977 | 石油产品水分测定法 |  |

18.1通过资质认定—计量认证项目表（非食品）

检验地址：泰安市泰明路南段北第3户                                     共47页，第16页

| 项目序号 | 参数序号 | 项 目 名 称 | 标 准 代 号 | 标 准 名 称 | 限制范围或说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5 | 硫酸盐灰分 | GB/T2433-2001 | 添加剂和含添加剂润滑油硫酸盐灰分测定法 | 瓦腐蚀试验、高温清净性和抗磨损性试验，共15项不能检 |
| 68 |  | 额定电压450/750及以下聚氯乙烯绝缘固定布线用无护套电缆 | GB/T5023.3-2008 | 额定电压450/750及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第3部分：固定布线用无护套电缆 | 绝缘机械性能、高温压力、低温试验、热冲击试验、不延燃试验,共5项不能检 |
|  | 1 | 导体电阻 | GB/T5023.2-2008 | 额定电压450/750及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第2部分：试验方法 |  |
|  | 2 | 电压试验 | GB/T5023.2-2008 | 额定电压450/750及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第2部分：试验方法 |  |
|  | 3 | 厚度测量 | GB/T2951.11-2008 | 电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第11部分：通用试验方法 厚度和外形尺寸测量 机械性能试验 |  |
|  | 4 | 外径尺寸 | GB/T2951.11-2008 | 电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第11部分：通用试验方法 厚度和外形尺寸测量 机械性能试验 |  |
|  | 5 | 标志 | GB/T5023.1-2008 | 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第1部分：一般要求 |  |
| 69 |  | 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘固定布线用护套电缆 | GB/T5023.4-2008 | 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第4部分：固定布线用护套电缆 | 绝缘机械性能、高温压力、低温试验、热冲击试验、不延燃试验，共5项不能检 |
|  | 1 | 导体电阻 | GB/T5023.2-2008 | 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第2部分：试验方法 |  |
|  | 2 | 电压试验 | GB/T5023.2-2008 | 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第2部分：试验方法 |  |

18.1通过资质认定—计量认证项目表（非食品）

检验地址：泰安市泰明路南段北第3户                                     共47页，第17页

| 项目序号 | 参数序号 | 项 目 名 称 | 标 准 代 号 | 标 准 名 称 | 限制范围或说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3 | 厚度测量 | GB/T2951.11-2008 | 电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第11部分：通用试验方法 厚度和外形尺寸测量 机械性能试验 |  |
|  | 4 | 外径尺寸 | GB/T2951.11-2008 | 电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第11部分：通用试验方法 厚度和外形尺寸测量 机械性能试验 |  |
|  | 5 | 标志 | GB/T5023.1-2008 | 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第1部分：一般要求 |  |
| 70 |  | 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘软电缆（软线） | GB/T5023.5-2008 | 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第5部分：软电缆（软线） | 绝缘机械性能、高温压力、低温试验、热冲击试验、不延燃试验、成品电缆机械强度，共6项不能检 |
|  | 1 | 导体电阻 | GB/T5023.2-2008 | 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第2部分：试验方法 |  |
|  | 2 | 电压试验 | GB/T5023.2-2008 | 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第2部分：试验方法 |  |
|  | 3 | 厚度测量 | GB/T2951.11-2008 | 电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第11部分：通用试验方法 厚度和外形尺寸测量 机械性能试验 |  |
|  | 4 | 外径尺寸 | GB/T2951.11-2008 | 电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第11部分：通用试验方法 厚度和外形尺寸测量 机械性能试验 |  |
|  | 5 | 标志 | GB/T5023.1-2008 | 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第1部分：一般要求 |  |
| 71 |  | 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电梯电缆和挠性连接用电缆 | GB/T5023.6-2006 | 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第6部分:电梯电缆和挠性连接用电缆 | 机械性能、高温压力、低温试验、热冲击试验、不延燃试验，共5项不能检 |
|  | 1 | 导体电阻 | GB/T5023.2-2008 | 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第2部分：试验方法 |  |

18.1通过资质认定—计量认证项目表（非食品）

检验地址：泰安市泰明路南段北第3户                                     共47页，第18页

| 项目序号 | 参数序号 | 项 目 名 称 | 标 准 代 号 | 标 准 名 称 | 限制范围或说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | 电压试验 | GB/T5023.2-2008 | 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第2部分：试验方法 |  |
|  | 3 | 厚度测量 | GB/T2951.11-2008 | 电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第11部分：通用试验方法 厚度和外形尺寸测量 机械性能试验 |  |
|  | 4 | 外形尺寸 | GB/T2951.11-2008 | 电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第11部分：通用试验方法 厚度和外形尺寸测量 机械性能试验 |  |
|  | 5 | 标志 | GB/T5023.1-2008 | 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第1部分：一般要求 |  |
| 72 |  | 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘二芯或多芯屏蔽和非屏蔽软电缆 | GB/T5023.7-2008 | 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第7部分：二芯或多芯屏蔽和非屏蔽软电缆 | 绝缘机械性能、高温压力、低温试验、热冲击试验、不延燃试验共5项不能检 |
|  | 1 | 导体电阻 | GB/T5023.2-2008 | 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第2部分：试验方法 |  |
|  | 2 | 电压试验 | GB/T5023.2-2008 | 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第2部分：试验方法 |  |
|  | 3 | 厚度测量 | GB/T2951.11-2008 | 电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第11部分：通用试验方法 厚度和外形尺寸测量 机械性能试验 |  |
|  | 4 | 外形尺寸 | GB/T2951.11-2008 | 电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第11部分：通用试验方法 厚度和外形尺寸测量 机械性能试验 |  |
|  | 5 | 标志 | GB/T5023.1-2008 | 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第1部分：一般要求 |  |
| 73 |  | 额定电压450/750V及以下橡皮绝缘耐热硅橡胶绝缘电缆 | GB/T5013.3-2008 | 额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第3部分：耐热硅橡胶绝缘电缆 | 机械性能，共1项不能检 |
|  | 1 | 导体电阻 | GB/T5013.2-2008 | 额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第2部分：试验方法 |  |

18.1通过资质认定—计量认证项目表（非食品）

检验地址：泰安市泰明路南段北第3户                                     共47页，第19页

| 项目序号 | 参数序号 | 项 目 名 称 | 标 准 代 号 | 标 准 名 称 | 限制范围或说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | 电压试验 | GB/T5013.2-2008 | 额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第2部分：试验方法 |  |
|  | 3 | 厚度测量 | GB/T2951.11-2008 | 电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第11部分：通用试验方法 厚度和外形尺寸测量 机械性能试验 |  |
|  | 4 | 外径尺寸 | GB/T2951.11-2008 | 电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第11部分：通用试验方法 厚度和外形尺寸测量 机械性能试验 |  |
|  | 5 | 标志 | GB/T5013.1-2008 | 额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第1部分：一般要求 |  |
| 74 |  | 额定电压450/750V及以下橡皮绝缘软线和软电缆 | GB/T5013.4-2008 | 额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第4部分：软线和软电缆 | 机械性能、机械强度，共2项不能检 |
|  | 1 | 导体电阻 | GB/T5013.2-2008 | 额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第2部分：试验方法 |  |
|  | 2 | 电压试验 | GB/T5013.2-2008 | 额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第2部分：试验方法 |  |
|  | 3 | 厚度测量 | GB/T2951.11-2008 | 电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第11部分：通用试验方法 厚度和外形尺寸测量 机械性能试验 |  |
|  | 4 | 外径尺寸 | GB/T2951.11-2008 | 电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第11部分：通用试验方法 厚度和外形尺寸测量 机械性能试验 |  |
|  | 5 | 标志 | GB/T5013.1-2008 | 额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第1部分：一般要求 |  |
| 75 |  | 额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电梯电缆 | GB/T5013.5-2008 | 额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第5部分：电梯电缆 | 机械性能、机械强度，共2项不能检 |
|  | 1 | 导体电阻 | GB/T5013.2-2008 | 额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第2部分：试验方法 |  |

18.1通过资质认定—计量认证项目表（非食品）

检验地址：泰安市泰明路南段北第3户                                     共47页，第20页

| 项目序号 | 参数序号 | 项 目 名 称 | 标 准 代 号 | 标 准 名 称 | 限制范围或说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | 电压试验 | GB/T5013.2-2008 | 额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第2部分：试验方法 |  |
|  | 3 | 厚度测量 | GB/T2951.11-2008 | 电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第11部分：通用试验方法 厚度和外形尺寸测量 机械性能试验 |  |
|  | 4 | 外径尺寸 | GB/T2951.11-2008 | 电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第11部分：通用试验方法 厚度和外形尺寸测量 机械性能试验 |  |
|  | 5 | 标志 | GB/T5013.1-2008 | 额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第1部分：一般要求 |  |
| 76 |  | 额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电焊机电缆 | GB/T5013.6-2008 | 额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第6部分：电焊机电缆 | 机械性能、机械强度，共2项不能检 |
|  | 1 | 导体电阻 | GB/T5013.2-2008 | 额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第2部分：试验方法 |  |
|  | 2 | 电压试验 | GB/T5013.2-2008 | 额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第2部分：试验方法 |  |
|  | 3 | 厚度测量 | GB/T2951.11-2008 | 电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第11部分：通用试验方法 厚度和外形尺寸测量 机械性能试验 |  |
|  | 4 | 外径尺寸 | GB/T2951.11-2008 | 电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第11部分：通用试验方法 厚度和外形尺寸测量 机械性能试验 |  |
|  | 5 | 标志 | GB/T5013.1-2008 | 额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第1部分：一般要求 |  |
| 77 |  | 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘固定布线用电缆电线 | JB/T8734.2-2012 | 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第2部分:固定布线用电缆电线 | 机械性能、高温压力、低温试验、热冲击、不延燃试验，共5项不能检 |
|  | 1 | 导体电阻 | GB/T5023.2-2008 | 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第2部分：试验方法 |  |

18.1通过资质认定—计量认证项目表（非食品）

检验地址：泰安市泰明路南段北第3户                                     共47页，第21页

| 项目序号 | 参数序号 | 项 目 名 称 | 标 准 代 号 | 标 准 名 称 | 限制范围或说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | 电压试验 | GB/T5023.2-2008 | 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第2部分：试验方法 |  |
|  | 3 | 厚度测量 | GB/T2951.11-2008 | 电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第11部分：通用试验方法 厚度和外形尺寸测量 机械性能试验 |  |
|  | 4 | 外径尺寸 | GB/T2951.11-2008 | 电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第11部分：通用试验方法 厚度和外形尺寸测量 机械性能试验 |  |
|  | 5 | 标志 | JB/T8734.1-2012 | 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第1部分：一般规定 |  |
| 78 |  | 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘连接用软电线 | JB/T8734.3-2012 | 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第3部分:连接用软电线 | 机械性能、高温压力、低温试验、热冲击、不延燃试验，共5项不能检 |
|  | 1 | 导体电阻 | GB/T5023.2-2008 | 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第2部分：试验方法 |  |
|  | 2 | 电压试验 | GB/T5023.2-2008 | 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第2部分：试验方法 |  |
|  | 3 | 厚度测量 | GB/T2951.11-2008 | 电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第11部分：通用试验方法 厚度和外形尺寸测量 机械性能试验 |  |
|  | 4 | 外径尺寸 | GB/T2951.11-2008 | 电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第11部分：通用试验方法 厚度和外形尺寸测量 机械性能试验 |  |
|  | 5 | 标志 | JB/T8734.1-2012 | 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第1部分：一般规定 |  |
| 79 |  | 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘安装用电线 | JB/T8734.4-2012 | 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第4部分:安装用电线 | 机械性能、高温压力、低温试验、热冲击、不延燃试验、热收缩、热稳定试验，共7项不能检 |
|  | 1 | 导体电阻 | GB/T5023.2-2008 | 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第2部分：试验方法 |  |

18.1通过资质认定—计量认证项目表（非食品）

检验地址：泰安市泰明路南段北第3户                                     共47页，第22页

| 项目序号 | 参数序号 | 项 目 名 称 | 标 准 代 号 | 标 准 名 称 | 限制范围或说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | 电压试验 | GB/T5023.2-2008 | 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第2部分：试验方法 |  |
|  | 3 | 厚度测量 | GB/T2951.11-2008 | 电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第11部分：通用试验方法 厚度和外形尺寸测量 机械性能试验 |  |
|  | 4 | 外径尺寸 | GB/T2951.11-2008 | 电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第11部分：通用试验方法 厚度和外形尺寸测量 机械性能试验 |  |
|  | 5 | 标志 | JB/T8734.1-2012 | 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第1部分：一般规定 |  |
| 80 |  | 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘屏蔽电线 | JB/T8734.5-2012 | 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第5部分:屏蔽电线 | 机械性能、高温压力、低温试验、热冲击、不延燃试验,共5项不能检 |
|  | 1 | 导体电阻 | GB/T5023.2-2008 | 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第2部分：试验方法 |  |
|  | 2 | 电压试验 | GB/T5023.2-2008 | 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第2部分：试验方法 |  |
|  | 3 | 厚度测量 | GB/T2951.11-2008 | 电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第11部分：通用试验方法 厚度和外形尺寸测量 机械性能试验 |  |
|  | 4 | 外径尺寸 | GB/T2951.11-2008 | 电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第11部分：通用试验方法 厚度和外形尺寸测量 机械性能试验 |  |
|  | 5 | 标志 | JB/T8734.1-2012 | 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第1部分：一般规定 |  |
| 81 |  | 额定电压450/750V及以下橡皮绝缘通用橡套软电缆 | JB/T8735.2-2011 | 额定电压450/750V及以下橡皮绝缘软线和软电缆 第2部分:通用橡套软电缆 | 机械性能、机械强度、低温试验，共3项不能检 |
|  | 1 | 导体电阻 | GB/T5013.2-2008 | 额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第2部分：试验方法 |  |

18.1通过资质认定—计量认证项目表（非食品）

检验地址：泰安市泰明路南段北第3户                                     共47页，第23页

| 项目序号 | 参数序号 | 项 目 名 称 | 标 准 代 号 | 标 准 名 称 | 限制范围或说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | 电压试验 | GB/T5013.2-2008 | 额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第2部分：试验方法 |  |
|  | 3 | 厚度测量 | GB/T2951.11-2008 | 电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第11部分：通用试验方法 厚度和外形尺寸测量 机械性能试验 |  |
|  | 4 | 外径尺寸 | GB/T2951.11-2008 | 电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第11部分：通用试验方法 厚度和外形尺寸测量 机械性能试验 |  |
|  | 5 | 标志 | JB/T8735.1-2011 | 额定电压450/750V及以下橡皮绝缘软线和软电缆 第1部分:一般规定 |  |
| 82 |  | 额定电压450/750V及以下橡皮绝缘编织软电线 | JB/T8735.3-2011 | 额定电压450/750V及以下橡皮绝缘软线和软电缆 第3部分:橡皮绝缘编织软电线 | 机械性能、机械强度、编织层耐热性，共3项不能检 |
|  | 1 | 导体电阻 | GB/T5013.2-2008 | 额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第2部分：试验方法 |  |
|  | 2 | 电压试验 | GB/T5013.2-2008 | 额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第2部分：试验方法 |  |
|  | 3 | 厚度测量 | GB/T2951.11-2008 | 电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第11部分：通用试验方法 厚度和外形尺寸测量 机械性能试验 |  |
|  | 4 | 外径尺寸 | GB/T2951.11-2008 | 电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第11部分：通用试验方法 厚度和外形尺寸测量 机械性能试验 |  |
|  | 5 | 标志 | JB/T8735.1-2011 | 额定电压450/750V及以下橡皮绝缘软线和软电缆 第1部分:一般规定 |  |
| 83 |  | 额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)挤包绝缘电力电缆 | GB/T12706.1-2008 | 额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)挤包绝缘电力电缆 | 4h电压试验、绝缘电阻、热延伸试验、冲击电压试验、低温拉伸试验、绝缘耐臭氧试验、碳黑含量测定、特殊弯曲试验、硬度试验、绝缘弹性模量测定、老化前后 |
|  | 1 | 导体电阻 | GB/T3048.4-2007 | 电线电缆电性能试验方法 第4部分：导体直流电阻试验 |  |

18.1通过资质认定—计量认证项目表（非食品）

检验地址：泰安市泰明路南段北第3户                                     共47页，第24页

| 项目序号 | 参数序号 | 项 目 名 称 | 标 准 代 号 | 标 准 名 称 | 限制范围或说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | 导体检查 | GB/T12706.1-2008 | 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件 第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)电缆 | 绝缘机械性能、非金属护套老化前后机械性能、成品电缆段的附加老化试验、护套失重试验、高温压力试验、低温下绝缘和护套机械性能、热冲击试验、浸油试验、绝缘吸水试验、不延燃试验、收缩试验，共21项不能检 |
|  | 3 | 尺寸检查 | GB/T12706.1-2008 | 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件 第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)电缆 |  |
|  | 4 | 绝缘厚度测量 | GB/T2951.11-2008 | 电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第11部分：通用试验方法 厚度和外形尺寸测量 机械性能试验 |  |
|  | 5 | 非金属护套厚度测量 | GB/T2951.11-2008 | 电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第11部分：通用试验方法 厚度和外形尺寸测量 机械性能试验 |  |
| 84 |  | 额定电压6kV(Um=7.2kV)到30kV(Um=36kV)挤包绝缘电力电缆 | GB/T12706.2-2008 | 额定电压6kV(Um=7.2kV)到30kV(Um=36kV)挤包绝缘电力电缆 | 4h电压试验、绝缘电阻、热延伸试验、冲击电压试验、低温拉伸试验、绝缘耐臭氧试验、碳黑含量测定、特殊弯曲试验、硬度试验、绝缘弹性模量测定、老化前后绝缘机械性能、非金属护套老化前后机械性能、成品电缆段的附加老化试验、护套失重试验、高温压力试验、低温下绝缘和护套机械性能、热冲击试验、浸油试验、绝缘吸水试验、不延燃试验、收缩试验、绝缘屏蔽可剥离试验，共22项不能检 |
|  | 1 | 导体电阻 | GB/T3048.4-2007 | 电线电缆电性能试验方法 第4部分：导体直流电阻试验 |  |
|  | 2 | 导体检查 | GB/T12706.2-2008 | 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件 第2部分：额定电压6kV(Um=7.2kV)到30kV(Um=36kV)电缆 |  |
|  | 3 | 尺寸检查 | GB/T12706.2-2008 | 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件 第2部分：额定电压6kV(Um=7.2kV)到30kV(Um=36kV)电缆 |  |

18.1通过资质认定—计量认证项目表（非食品）

检验地址：泰安市泰明路南段北第3户                                     共47页，第25页

| 项目序号 | 参数序号 | 项 目 名 称 | 标 准 代 号 | 标 准 名 称 | 限制范围或说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4 | 绝缘厚度测量 | GB/T2951.11-2008 | 电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第11部分：通用试验方法 厚度和外形尺寸测量 机械性能试验 |  |
|  | 5 | 非金属护套厚度测量 | JB/T8735.1-2011 | 额定电压450/750V及以下橡皮绝缘软线和软电缆 第1部分:一般规定 |  |
| 85 |  | 额定电压35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆 | GB/T12706.3-2008 | 额定电压35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆 | 4h电压试验、绝缘电阻、热延伸试验、冲击电压试验、低温拉伸试验、绝缘耐臭氧试验、碳黑含量测定、特殊弯曲试验、硬度试验、绝缘弹性模量测定、老化前后绝缘机械性能、非金属护套老化前后机械性能、成品电缆段的附加老化试验、护套失重试验、高温压力试验、低温下绝缘和护套机械性能、热冲击试验、浸油试验、绝缘吸水试验、不延燃试验、收缩试验、绝缘屏蔽可剥离试验，共22项不能检 |
|  | 1 | 导体电阻 | GB/T3048.4-2007 | 电线电缆电性能试验方法 第4部分：导体直流电阻试验 |  |
|  | 2 | 导体检查 | GB/T12706.3-2008 | 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV (Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件 第3部分：额定电压35kV(Um=40.5kV)电缆 |  |
|  | 3 | 尺寸检查 | GB/T12706.3-2008 | 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV (Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件 第3部分：额定电压35kV(Um=40.5kV)电缆 |  |
|  | 4 | 绝缘厚度测量 | GB/T2951.11-2008 | 电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第11部分：通用试验方法 厚度和外形尺寸测量 机械性能试验 |  |
|  | 5 | 非金属护套厚度测量 | GB/T2951.11-2008 | 电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第11部分：通用试验方法 厚度和外形尺寸测量 机械性能试验 |  |
| 86 |  | 塑料绝缘控制电缆：聚氯乙烯绝缘和护套控制电缆 | GB/T9330.2-2008 | 塑料绝缘控制电缆：聚氯乙烯绝缘和护套控制电缆 | 绝缘机械性能、护套机械性能、绝缘电阻、电缆物理性能，共4项不能检 |
|  | 1 | 绝缘厚度 | GB/T2951.11-2008 | 电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第11部分：通用试验方法 厚度和外形尺寸测量 机械性能试验 |  |

18.1通过资质认定—计量认证项目表（非食品）

检验地址：泰安市泰明路南段北第3户                                     共47页，第26页

| 项目序号 | 参数序号 | 项 目 名 称 | 标 准 代 号 | 标 准 名 称 | 限制范围或说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | 护套厚度 | GB/T2951.11-2008 | 电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第11部分：通用试验方法 厚度和外形尺寸测量 机械性能试验 |  |
|  | 3 | 屏蔽 | GB/T9330.1-2008 | 塑料绝缘控制电缆 第1部分：一般规定 |  |
|  | 4 | 电缆外径 | GB/T2951.11-2008 | 电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第11部分：通用试验方法 厚度和外形尺寸测量 机械性能试验 |  |
|  | 5 | f值 | GB/T2951.11-2008 | 电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第11部分：通用试验方法 厚度和外形尺寸测量 机械性能试验 |  |
|  | 6 | 导体电阻 | GB/T3048.4-2007 | 电线电缆电性能试验方法 第4部分：导体直流电阻试验 |  |
|  | 7 | 电压试验 | GB/T3048.8-2007 | 电线电缆电性能试验方法 第8部分：交流电压试验 |  |
|  | 8 | 表观 | GB/T9330.1-2008 | 塑料绝缘控制电缆 第1部分：一般规定 |  |
| 87 |  | 塑料绝缘控制电缆：交联聚乙烯绝缘控制电缆 | GB/T9330.3-2008 | 塑料绝缘控制电缆：交联聚乙烯绝缘控制电缆 | 绝缘机械性能、护套机械性能、绝缘电阻、电缆物理性能，共4项不能检 |
|  | 1 | 绝缘厚度 | GB/T2951.11-2008 | 电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第11部分：通用试验方法 厚度和外形尺寸测量 机械性能试验 |  |
|  | 2 | 护套厚度 | GB/T2951.11-2008 | 电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第11部分：通用试验方法 厚度和外形尺寸测量 机械性能试验 |  |
|  | 3 | 屏蔽 | GB/T 9330.1-2008 | 塑料绝缘控制电缆 第1部分：一般规定 |  |
|  | 4 | 电缆外径 | GB/T2951.11-2008 | 电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第11部分：通用试验方法 厚度和外形尺寸测量 机械性能试验 |  |
|  | 5 | f值 | GB/T2951.11-2008 | 电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第11部分：通用试验方法 厚度和外形尺寸测量 机械性能试验 |  |

18.1通过资质认定—计量认证项目表（非食品）

检验地址：泰安市泰明路南段北第3户                                     共47页，第27页

| 项目序号 | 参数序号 | 项 目 名 称 | 标 准 代 号 | 标 准 名 称 | 限制范围或说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 6 | 导体电阻 | GB/T3048.4-2007 | 电线电缆电性能试验方法 第4部分：导体直流电阻试验 |  |
|  | 7 | 电压试验 | GB/T3048.8-2007 | 电线电缆电性能试验方法 第8部分：交流电压试验 |  |
|  | 8 | 表观 | GB/T9330.1-2008 | 塑料绝缘控制电缆 第1部分：一般规定 |  |
| 88 |  | 优质碳素结构钢 | GB/T699-1999 | 优质碳素结构钢 | 冲击试验、顶锻、低倍组织、非金属夹杂物、脱碳层、晶粒度、显微组织、塔形、超声波探伤，共9项不能检 |
|  | 1 | 外形尺寸 | GB/T699-1999 | 优质碳素结构钢 |  |
|  | 2 | 碳C | GB/T223.69-2008 | 钢铁及合金 碳含量的测定 管式炉内燃烧后气体容量法 |  |
|  | 3 | 硅Si | GB/T223.5-2008 | 钢铁 酸溶硅和全硅含量的测定 还原型硅钼酸盐分光光度法 |  |
|  | 4 | 锰Mn | GB/T223.63-1988 | 钢铁及合金化学分析方法 高碘酸钠(钾)光度法测定锰量 |  |
|  | 5 | 铬Cr | GB/T223.11-2008 | 钢铁及合金 铬含量的测定 可视滴定或电位滴定法 |  |
|  | 6 | 镍Ni | GB/T223.23-2008 | 钢铁及合金 镍含量的测定 丁二酮肟分光光度法 |  |
|  | 7 | 铜Cu | GB/T223.18-1994 | 钢铁及合金化学分析方法 硫代硫酸钠分离-碘量法测定铜量 |  |
|  | 8 | 磷P | GB/T223.59-2008 | 钢铁及合金 磷含量的测定 铋磷钼蓝分光光度法和锑磷钼蓝分光光度法 |  |
|  | 9 | 硫S | GB/T223.68-1997 | 钢铁及合金化学分析方法 管式炉内燃烧后碘酸钾滴定法测定硫含量 |  |
|  | 10 | 抗拉强度 | GB/T228.1-2010 | 金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法 |  |
|  | 11 | 屈服强度 | GB/T228.1-2010 | 金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法 |  |
|  | 12 | 断后伸长率 | GB/T228.1-2010 | 金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法 |  |
|  | 13 | 硬度 | GB/T231.1-2009 | 金属材料 布氏硬度试验 第1部分：试验方法 |  |
|  | 14 | 表面质量 | GB/T699-1999 | 优质碳素结构钢 |  |
| 89 |  | 碳素结构钢 | GB/T700-2006 | 碳素结构钢 | 冲击试验，共1项不能检 |
|  | 1 | 外形尺寸 | GB/T700-2006 | 碳素结构钢 |  |
|  | 2 | 碳C | GB/T223.69-2008 | 钢铁及合金 碳含量的测定 管式炉内燃烧后气体容量法 |  |

18.1通过资质认定—计量认证项目表（非食品）

检验地址：泰安市泰明路南段北第3户                                     共47页，第28页

| 项目序号 | 参数序号 | 项 目 名 称 | 标 准 代 号 | 标 准 名 称 | 限制范围或说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3 | 硅Si | GB/T223.5-2008 | 钢铁 酸溶硅和全硅含量的测定 还原型硅钼酸盐分光光度法 |  |
|  | 4 | 锰Mn | GB/T223.63-1988 | 钢铁及合金化学分析方法 高碘酸钠(钾)光度法测定锰量 |  |
|  | 5 | 磷P | GB/T223.59-2008 | 钢铁及合金 磷含量的测定 铋磷钼蓝分光光度法和锑磷钼蓝分光光度法 |  |
|  | 6 | 硫S | GB/T223.68-1997 | 钢铁及合金化学分析方法 管式炉内燃烧后碘酸钾滴定法测定硫含量 |  |
|  | 7 | 抗拉强度 | GB/T228.1-2010 | 金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法 |  |
|  | 8 | 屈服强度 | GB/T228.1-2010 | 金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法 |  |
|  | 9 | 断后伸长率 | GB/T228.1-2010 | 金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法 |  |
|  | 10 | 冷弯试验 | GB/T232-2010 | 金属材料 弯曲试验方法 |  |
|  | 11 | 表面质量 | GB/T700-2006 | 碳素结构钢 |  |
| 90 |  | 低合金高强度结构钢 | GB/T1591-2008 | 低合金高强度结构钢 | 冲击试验、无损探伤、Z向钢厚度方向断面收缩率，共3项不能检 |
|  | 1 | 外形尺寸 | GB/T1591-2008 | 低合金高强度结构钢 |  |
|  | 2 | 碳C | GB/T223.69-2008 | 钢铁及合金 碳含量的测定 管式炉内燃烧后气体容量法 |  |
|  | 3 | 硅Si | GB/T223.5-2008 | 钢铁 酸溶硅和全硅含量的测定 还原型硅钼酸盐分光光度法 |  |
|  | 4 | 锰Mn | GB/T223.63-1988 | 钢铁及合金化学分析方法 高碘酸钠(钾)光度法测定锰量 |  |
|  | 5 | 铬Cr | GB/T223.11-2008 | 钢铁及合金 铬含量的测定 可视滴定或电位滴定法 |  |
|  | 6 | 镍Ni | GB/T223.23-2008 | 钢铁及合金 镍含量的测定 丁二酮肟分光光度法 |  |
|  | 7 | 铜Cu | GB/T223.19-1989 | 钢铁及合金化学分析方法 新亚铜灵-三氯甲烷萃取光度法测定铜量 |  |
|  | 8 | 磷P | GB/T223.59-2008 | 钢铁及合金 磷含量的测定 铋磷钼蓝分光光度法和锑磷钼蓝分光光度法 |  |
|  | 9 | 硫S | GB/T223.68-1997 | 钢铁及合金化学分析方法 管式炉内燃烧后碘酸钾滴定法测定硫含量 |  |
|  | 10 | 钛Ti | GB/T223.16-1991 | 钢铁及合金化学分析方法 变色酸光度法测定钛量 |  |

18.1通过资质认定—计量认证项目表（非食品）

检验地址：泰安市泰明路南段北第3户                                     共47页，第29页

| 项目序号 | 参数序号 | 项 目 名 称 | 标 准 代 号 | 标 准 名 称 | 限制范围或说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 11 | 抗拉强度 | GB/T228.1-2010 | 金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法 |  |
|  | 12 | 屈服强度 | GB/T228.1-2010 | 金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法 |  |
|  | 13 | 断后伸长率 | GB/T228.1-2010 | 金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法 |  |
|  | 14 | 冷弯试验 | GB/T232-2010 | 金属材料 弯曲试验方法 |  |
|  | 15 | 表面质量 | GB/T1591-2008 | 低合金高强度结构钢 |  |
| 91 |  | 合金结构钢 | GB/T3077-1999 | 合金结构钢 | 冲击试验、顶锻、低倍组织、非金属夹杂物、脱碳层、末端淬透性、晶粒度、显微组织、塔形、超声波探伤，共10项不能检 |
|  | 1 | 外形尺寸 | GB/T3077-1999 | 合金结构钢 |  |
|  | 2 | 碳C | GB/T223.69-2008 | 钢铁及合金 碳含量的测定 管式炉内燃烧后气体容量法 |  |
|  | 3 | 硅Si | GB/T223.5-2008 | 钢铁 酸溶硅和全硅含量的测定 还原型硅钼酸盐分光光度法 |  |
|  | 4 | 锰Mn | GB/T223.63-1988 | 钢铁及合金化学分析方法 高碘酸钠(钾)光度法测定锰量 |  |
|  | 5 | 铬Cr | GB/T223.11-2008 | 钢铁及合金 铬含量的测定 可视滴定或电位滴定法 |  |
|  | 6 | 镍Ni | GB/T223.23-2008 | 钢铁及合金 镍含量的测定 丁二酮肟分光光度法 |  |
|  | 7 | 铜Cu | GB/T223.19-1989 | 钢铁及合金化学分析方法 新亚铜灵-三氯甲烷萃取光度法测定铜量 |  |
|  | 8 | 磷P | GB/T223.59-2008 | 钢铁及合金 磷含量的测定 铋磷钼蓝分光光度法和锑磷钼蓝分光光度法 |  |
|  | 9 | 硫S | GB/T223.68-1997 | 钢铁及合金化学分析方法 管式炉内燃烧后碘酸钾滴定法测定硫含量 |  |
|  | 10 | 钼Mo | GB/T223.26-2008 | 钢铁及合金 钼含量的测定 硫氰酸盐分光光度法 |  |
|  | 11 | 抗拉强度 | GB/T228.1-2010 | 金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法 |  |
|  | 12 | 屈服点 | GB/T228.1-2010 | 金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法 |  |
|  | 13 | 断后伸长率 | GB/T228.1-2010 | 金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法 |  |
|  | 14 | 硬度 | GB/T231.1-2009 | 金属材料 布氏硬度试验 第1部分：试验方法 |  |
|  | 15 | 表面质量 | GB/T3077-1999 | 合金结构钢 |  |
| 92 |  | 优质碳素钢热轧盘条 | GB/T4354-2008 | 优质碳素钢热轧盘条 | 顶锻、扭转、非金属夹杂物、脱碳层、晶粒度、金相组织, |
|  | 1 | 外形尺寸 | GB/T14981-2009 | 热轧圆盘条外形尺寸 |  |

18.1通过资质认定—计量认证项目表（非食品）

检验地址：泰安市泰明路南段北第3户                                     共47页，第30页

| 项目序号 | 参数序号 | 项 目 名 称 | 标 准 代 号 | 标 准 名 称 | 限制范围或说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | 碳C | GB/T223.69-2008 | 钢铁及合金 碳含量的测定 管式炉内燃烧后气体容量法 | 共6项不能检 |
|  | 3 | 硅Si | GB/T223.5-2008 | 钢铁 酸溶硅和全硅含量的测定 还原型硅钼酸盐分光光度法 |  |
|  | 4 | 锰Mn | GB/T223.63-1988 | 钢铁及合金化学分析方法 高碘酸钠(钾)光度法测定锰量 |  |
|  | 5 | 铬Cr | GB/T223.11-2008 | 钢铁及合金 铬含量的测定 可视滴定或电位滴定法 |  |
|  | 6 | 镍Ni | GB/T223.23-2008 | 钢铁及合金 镍含量的测定 丁二酮肟分光光度法 |  |
|  | 7 | 铜Cu | GB/T223.19-1989 | 钢铁及合金化学分析方法 新亚铜灵-三氯甲烷萃取光度法测定铜量 |  |
|  | 8 | 磷P | GB/T223.59-2008 | 钢铁及合金 磷含量的测定 铋磷钼蓝分光光度法和锑磷钼蓝分光光度法 |  |
|  | 9 | 硫S | GB/T223.68-1997 | 钢铁及合金化学分析方法 管式炉内燃烧后碘酸钾滴定法测定硫含量 |  |
|  | 10 | 抗拉强度 | GB/T228.1-2010 | 金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法 |  |
|  | 11 | 屈服强度 | GB/T228.1-2010 | 金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法 |  |
|  | 12 | 断后伸长率 | GB/T228.1-2010 | 金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法 |  |
|  | 13 | 弯曲试验 | GB/T232-2010 | 金属材料 弯曲试验方法 |  |
| 93 |  | 一般用途低碳钢丝 | YB/T5294-2009 | 一般用途低碳钢丝 | 直径、不圆度、打结拉伸试验、反复弯曲试验，共4项不能检 |
|  | 1 | 抗拉强度 | GB/T228.1-2010 | 金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法 |  |
|  | 2 | 屈服强度 | GB/T228.1-2010 | 金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法 |  |
|  | 3 | 断后伸长率 | GB/T228.1-2010 | 金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法 |  |
|  | 4 | 表面质量 | YB/T5294-2009 | 一般用途低碳钢丝 |  |
|  | 5 | 镀锌层的表面质量 | YB/T5357-2009 | 钢丝镀锌层 |  |
|  | 6 | 镀锌层重量 | GB/T1839-2008 | 钢产品镀锌层质量试验方法 |  |
|  | 7 | 镀锌层的均匀性试验 | GB/T2972-1991 | 镀锌钢丝锌层硫酸铜试验方法 |  |
|  | 8 | 镀锌层的牢固性缠绕检验 | GB/T2976-2004 | 金属材料 线材 缠绕试验方法 |  |
| 94 |  | 热轧型钢 | GB/T706-2008 | 热轧型钢 | 常温冲击、低温冲击试验，共2项不能检 |
|  | 1 | 外形尺寸 | GB/T706-2008 | 热轧型钢 |  |

18.1通过资质认定—计量认证项目表（非食品）

检验地址：泰安市泰明路南段北第3户                                     共47页，第31页

| 项目序号 | 参数序号 | 项 目 名 称 | 标 准 代 号 | 标 准 名 称 | 限制范围或说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | 碳C | GB/T223.69-2008 | 钢铁及合金 碳含量的测定 管式炉内燃烧后气体容量法 |  |
|  | 3 | 硅Si | GB/T223.5-2008 | 钢铁 酸溶硅和全硅含量的测定 还原型硅钼酸盐分光光度法 |  |
|  | 4 | 锰Mn | GB/T223.63-1988 | 钢铁及合金化学分析方法 高碘酸钠(钾)光度法测定锰量 |  |
|  | 5 | 铬Cr | GB/T223.11-2008 | 钢铁及合金 铬含量的测定 可视滴定或电位滴定法 |  |
|  | 6 | 镍Ni | GB/T223.23-2008 | 钢铁及合金 镍含量的测定 丁二酮肟分光光度法 |  |
|  | 7 | 铜Cu | GB/T223.19-1989 | 钢铁及合金化学分析方法 新亚铜灵-三氯甲烷萃取光度法测定铜量 |  |
|  | 8 | 磷P | GB/T223.59-2008 | 钢铁及合金 磷含量的测定 铋磷钼蓝分光光度法和锑磷钼蓝分光光度法 |  |
|  | 9 | 硫S | GB/T223.68-1997 | 钢铁及合金化学分析方法 管式炉内燃烧后碘酸钾滴定法测定硫含量 |  |
|  | 10 | 钛Ti | GB/T223.16-1991 | 钢铁及合金化学分析方法 变色酸光度法测定钛量 |  |
|  | 11 | 抗拉强度 | GB/T228.1-2010 | 金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法 |  |
|  | 12 | 屈服强度 | GB/T228.1-2010 | 金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法 |  |
|  | 13 | 断后伸长率 | GB/T228.1-2010 | 金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法 |  |
|  | 14 | 表面质量 | GB/T706-2008 | 热轧型钢 |  |
|  | 15 | 弯曲试验 | GB/T232-2010 | 金属材料 弯曲试验方法 |  |
| 95 |  | 钢筋混凝土用热轧带肋钢筋 | GB1499.2-2007 | 钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋 | 疲劳试验、反向弯曲、晶粒度，共3项不能检 |
|  | 1 | 外形尺寸 | GB1499.2-2007 | 钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋 |  |
|  | 2 | 重量偏差 | GB1499.2-2007 | 钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋 |  |
|  | 3 | 碳C | GB/T 223.69-2008 | 钢铁及合金 碳含量的测定 管式炉内燃烧后气体容量法 |  |
|  | 4 | 硅Si | GB/T223.5-2008 | 钢铁 酸溶硅和全硅含量的测定 还原型硅钼酸盐分光光度法 |  |
|  | 5 | 锰Mn | GB/T223.63-1988 | 钢铁及合金化学分析方法 高碘酸钠(钾)光度法测定锰量 |  |

18.1通过资质认定—计量认证项目表（非食品）

检验地址：泰安市泰明路南段北第3户                                     共47页，第32页

| 项目序号 | 参数序号 | 项 目 名 称 | 标 准 代 号 | 标 准 名 称 | 限制范围或说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 6 | 磷P | GB/T223.59-2008 | 钢铁及合金 磷含量的测定 铋磷钼蓝分光光度法和锑磷钼蓝分光光度法 |  |
|  | 7 | 硫S | GB/T223.68-1997 | 钢铁及合金化学分析方法 管式炉内燃烧后碘酸钾滴定法测定硫含量 |  |
|  | 8 | 抗拉强度 | GB/T228.1-2010 | 金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法 |  |
|  | 9 | 屈服强度 | GB/T228.1-2010 | 金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法 |  |
|  | 10 | 断后伸长率 | GB/T228.1-2010 | 金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法 |  |
|  | 11 | 弯曲试验 | GB/T232-2010 | 金属材料 弯曲试验方法 |  |
|  | 12 | 表面质量 | GB1499.2-2007 | 钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋 |  |
| 96 |  | 冷弯型钢 | GB/T6725-2008 | 冷弯型钢 | 冲击试验，共1项不能检 |
|  | 1 | 外形尺寸 | GB/T6725-2008 | 冷弯型钢 |  |
|  | 2 | 碳C | GB/T223.69-2008 | 钢铁及合金 碳含量的测定 管式炉内燃烧后气体容量法 |  |
|  | 3 | 硅Si | GB/T223.5-2008 | 钢铁 酸溶硅和全硅含量的测定 还原型硅钼酸盐分光光度法 |  |
|  | 4 | 锰Mn | GB/T223.63-1988 | 钢铁及合金化学分析方法 高碘酸钠(钾)光度法测定锰量 |  |
|  | 5 | 铬Cr | GB/T223.11-2008 | 钢铁及合金 铬含量的测定 可视滴定或电位滴定法 |  |
|  | 6 | 镍Ni | GB/T223.23-2008 | 钢铁及合金 镍含量的测定 丁二酮肟分光光度法 |  |
|  | 7 | 铜Cu | GB/T223.19-1989 | 钢铁及合金化学分析方法 新亚铜灵-三氯甲烷萃取光度法测定铜量 |  |
|  | 8 | 磷P | GB/T223.59-2008 | 钢铁及合金 磷含量的测定 铋磷钼蓝分光光度法和锑磷钼蓝分光光度法 |  |
|  | 9 | 硫S | GB/T223.68-1997 | 钢铁及合金化学分析方法 管式炉内燃烧后碘酸钾滴定法测定硫含量 |  |
|  | 10 | 钛Ti | GB/T223.16-1991 | 钢铁及合金化学分析方法 变色酸光度法测定钛量 |  |
|  | 11 | 抗拉强度 | GB/T228.1-2010 | 金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法 |  |
|  | 12 | 屈服强度 | GB/T228.1-2010 | 金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法 |  |
|  | 13 | 断后伸长率 | GB/T228.1-2010 | 金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法 |  |

18.1通过资质认定—计量认证项目表（非食品）

检验地址：泰安市泰明路南段北第3户                                     共47页，第33页

| 项目序号 | 参数序号 | 项 目 名 称 | 标 准 代 号 | 标 准 名 称 | 限制范围或说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 14 | 表面质量 | GB/T6725-2008 | 冷弯型钢 |  |
| 97 |  | 热轧H型钢和剖分T型钢 | GB/T11263-2010 | 热轧H型钢和剖分T型钢 | 冲击试验、重量偏差，共2项不能检 |
|  | 1 | 外形尺寸 | GB/T11263-2010 | 热轧H型钢和剖分T型钢 |  |
|  | 2 | 碳C | GB/T223.69-2008 | 钢铁及合金 碳含量的测定 管式炉内燃烧后气体容量法 |  |
|  | 3 | 硅Si | GB/T223.5-2008 | 钢铁 酸溶硅和全硅含量的测定 还原型硅钼酸盐分光光度法 |  |
|  | 4 | 锰Mn | GB/T223.63-1988 | 钢铁及合金化学分析方法 高碘酸钠(钾)光度法测定锰量 |  |
|  | 5 | 铬Cr | GB/T223.11-2008 | 钢铁及合金 铬含量的测定 可视滴定或电位滴定法 |  |
|  | 6 | 镍Ni | GB/T223.23-2008 | 钢铁及合金 镍含量的测定 丁二酮肟分光光度法 |  |
|  | 7 | 铜Cu | GB/T223.19-1989 | 钢铁及合金化学分析方法 新亚铜灵-三氯甲烷萃取光度法测定铜量 |  |
|  | 8 | 磷P | GB/T223.59-2008 | 钢铁及合金 磷含量的测定 铋磷钼蓝分光光度法和锑磷钼蓝分光光度法 |  |
|  | 9 | 硫S | GB/T223.68-1997 | 钢铁及合金化学分析方法 管式炉内燃烧后碘酸钾滴定法测定硫含量 |  |
|  | 10 | 抗拉强度 | GB/T228.1-2010 | 金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法 |  |
|  | 11 | 屈服强度 | GB/T228.1-2010 | 金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法 |  |
|  | 12 | 断后伸长率 | GB/T228.1-2010 | 金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法 |  |
|  | 13 | 弯曲试验 | GB/T232-2010 | 金属材料 弯曲试验方法 |  |
|  | 14 | 表面质量 | GB/T11263-2010 | 热轧H型钢和剖分T型钢 |  |
| 98 |  | 冷轧带肋钢筋 | GB13788-2008 | 冷轧带肋钢筋 | 反复弯曲试验、应力松弛试验，共2项不能检 |
|  | 1 | 外形尺寸 | GB13788-2008 | 冷轧带肋钢筋 |  |
|  | 2 | 重量偏差 | GB13788-2008 | 冷轧带肋钢筋 |  |
|  | 3 | 抗拉强度 | GB/T228.1-2010 | 金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法 |  |
|  | 4 | 断后伸长率 | GB/T228.1-2010 | 金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法 |  |
|  | 5 | 弯曲试验 | GB/T232-2010 | 金属材料 弯曲试验方法 |  |
|  | 6 | 表面质量 | GB13788-2008 | 冷轧带肋钢筋 |  |
| 99 |  | 铁塔用热轧角钢 | YB/T4163-2007 | 铁塔用热轧角钢 | 重量偏差、冲击试验，共2项不能检 |
|  | 1 | 外形尺寸 | YB/T4163-2007 | 铁塔用热轧角钢 |  |

18.1通过资质认定—计量认证项目表（非食品）

检验地址：泰安市泰明路南段北第3户                                     共47页，第34页

| 项目序号 | 参数序号 | 项 目 名 称 | 标 准 代 号 | 标 准 名 称 | 限制范围或说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | 碳C | GB/T223.69-2008 | 钢铁及合金 碳含量的测定 管式炉内燃烧后气体容量法 |  |
|  | 3 | 硅Si | GB/T223.5-2008 | 钢铁 酸溶硅和全硅含量的测定 还原型硅钼酸盐分光光度法 |  |
|  | 4 | 锰Mn | GB/T223.63-1988 | 钢铁及合金化学分析方法 高碘酸钠(钾)光度法测定锰量 |  |
|  | 5 | 磷P | GB/T223.59-2008 | 钢铁及合金 磷含量的测定 铋磷钼蓝分光光度法和锑磷钼蓝分光光度法 |  |
|  | 6 | 硫S | GB/T223.68-1997 | 钢铁及合金化学分析方法 管式炉内燃烧后碘酸钾滴定法测定硫含量 |  |
|  | 7 | 抗拉强度 | GB/T228.1-2010 | 金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法 |  |
|  | 8 | 屈服强度 | GB/T228.1-2010 | 金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法 |  |
|  | 9 | 断后伸长率 | GB/T228.1-2010 | 金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法 |  |
|  | 10 | 弯曲试验 | GB/T232-2010 | 金属材料 弯曲试验方法 |  |
|  | 11 | 表面质量 | YB/T4163-2007 | 铁塔用热轧角钢 |  |
| 100 |  | 碳素结构钢冷轧钢带 | GB/T716-1991 | 碳素结构钢冷轧钢带 | 维氏硬度，共1项不能检 |
|  | 1 | 外形尺寸 | GB/T716-1991 | 碳素结构钢冷轧钢带 |  |
|  | 2 | 碳C | GB/T223.69-2008 | 钢铁及合金 碳含量的测定 管式炉内燃烧后气体容量法 |  |
|  | 3 | 硅Si | GB/T223.5-2008 | 钢铁 酸溶硅和全硅含量的测定 还原型硅钼酸盐分光光度法 |  |
|  | 4 | 锰Mn | GB/T223.63-1988 | 钢铁及合金化学分析方法 高碘酸钠(钾)光度法测定锰量 |  |
|  | 5 | 磷P | GB/T223.59-2008 | 钢铁及合金 磷含量的测定 铋磷钼蓝分光光度法和锑磷钼蓝分光光度法 |  |
|  | 6 | 硫S | GB/T223.68-1997 | 钢铁及合金化学分析方法 管式炉内燃烧后碘酸钾滴定法测定硫含量 |  |
|  | 7 | 抗拉强度 | GB/T228.1-2010 | 金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法 |  |
|  | 8 | 断后伸长率 | GB/T228.1-2010 | 金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法 |  |
|  | 9 | 表面质量 | GB/T716-1991 | 碳素结构钢冷轧钢带 |  |

18.1通过资质认定—计量认证项目表（非食品）

检验地址：泰安市泰明路南段北第3户                                     共47页，第35页

| 项目序号 | 参数序号 | 项 目 名 称 | 标 准 代 号 | 标 准 名 称 | 限制范围或说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 101 |  | 碳素结构钢和低合金结构钢热轧厚钢板和钢带 | GB/T3274-2007 | 碳素结构钢和低合金结构钢热轧厚钢板和钢带 | 冲击试验，共1项不能检 |
|  | 1 | 外形尺寸 | GB/T3274-2007 | 碳素结构钢和低合金结构钢热轧厚钢板和钢带 |  |
|  | 2 | 碳C | GB/T223.69-2008 | 钢铁及合金 碳含量的测定 管式炉内燃烧后气体容量法 |  |
|  | 3 | 硅Si | GB/T223.5-2008 | 钢铁 酸溶硅和全硅含量的测定 还原型硅钼酸盐分光光度法 |  |
|  | 4 | 锰Mn | GB/T223.63-1988 | 钢铁及合金化学分析方法 高碘酸钠(钾)光度法测定锰量 |  |
|  | 5 | 铬Cr | GB/T223.11-2008 | 钢铁及合金 铬含量的测定 可视滴定或电位滴定法 |  |
|  | 6 | 镍Ni | GB/T223.23-2008 | 钢铁及合金 镍含量的测定 丁二酮肟分光光度法 |  |
|  | 7 | 铜Cu | GB/T223.19-1989 | 钢铁及合金化学分析方法 新亚铜灵-三氯甲烷萃取光度法测定铜量 |  |
|  | 8 | 磷P | GB/T223.59-2008 | 钢铁及合金 磷含量的测定 铋磷钼蓝分光光度法和锑磷钼蓝分光光度法 |  |
|  | 9 | 硫S | GB/T223.68-1997 | 钢铁及合金化学分析方法 管式炉内燃烧后碘酸钾滴定法测定硫含量 |  |
|  | 10 | 抗拉强度 | GB/T228.1-2010 | 金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法 |  |
|  | 11 | 屈服强度 | GB/T228.1-2010 | 金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法 |  |
|  | 12 | 断后伸长率 | GB/T228.1-2010 | 金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法 |  |
|  | 13 | 弯曲试验 | GB/T232-2010 | 金属材料 弯曲试验方法 |  |
|  | 14 | 表面质量 | GB/T3274-2007 | 碳素结构钢和低合金结构钢热轧厚钢板和钢带 |  |
| 102 |  | 优质碳素结构钢热轧钢带 | GB/T8749-2008 | 优质碳素结构钢热轧钢带 | 冲击、非金属夹杂物、脱碳层、晶粒度、显微组织，共5项不能检 |
|  | 1 | 外形尺寸 | GB/T8749-2008 | 优质碳素结构钢热轧钢带 |  |
|  | 2 | 碳C | GB/T223.69-2008 | 钢铁及合金 碳含量的测定 管式炉内燃烧后气体容量法 |  |
|  | 3 | 硅Si | GB/T223.5-2008 | 钢铁 酸溶硅和全硅含量的测定 还原型硅钼酸盐分光光度法 |  |

18.1通过资质认定—计量认证项目表（非食品）

检验地址：泰安市泰明路南段北第3户                                     共47页，第36页

| 项目序号 | 参数序号 | 项 目 名 称 | 标 准 代 号 | 标 准 名 称 | 限制范围或说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4 | 锰Mn | GB/T223.63-1988 | 钢铁及合金化学分析方法 高碘酸钠(钾)光度法测定锰量 |  |
|  | 5 | 铬Cr | GB/T223.11-2008 | 钢铁及合金 铬含量的测定 可视滴定或电位滴定法 |  |
|  | 6 | 镍Ni | GB/T223.23-2008 | 钢铁及合金 镍含量的测定 丁二酮肟分光光度法 |  |
|  | 7 | 铜Cu | GB/T223.19-1989 | 钢铁及合金化学分析方法 新亚铜灵-三氯甲烷萃取光度法测定铜量 |  |
|  | 8 | 磷P | GB/T223.59-2008 | 钢铁及合金 磷含量的测定 铋磷钼蓝分光光度法和锑磷钼蓝分光光度法 |  |
|  | 9 | 硫S | GB/T223.68-1997 | 钢铁及合金化学分析方法 管式炉内燃烧后碘酸钾滴定法测定硫含量 |  |
|  | 10 | 抗拉强度 | GB/T228.1-2010 | 金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法 |  |
|  | 11 | 屈服强度 | GB/T228.1-2010 | 金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法 |  |
|  | 12 | 断后伸长率 | GB/T228.1-2010 | 金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法 |  |
|  | 13 | 冷弯试验 | GB/T232-2010 | 金属材料 弯曲试验方法 |  |
|  | 14 | 布氏硬度 | GB/T231.1-2009 | 金属材料 布氏硬度试验 第1部分：试验方法 |  |
|  | 15 | 洛氏硬度 | GB/T230.1-2009 | 金属材料 洛氏硬度试验 第1部分：试验方法（A、B、C、D、E、F、G、H、K、N、T标尺） |  |
|  | 16 | 表面质量 | GB/T8749-2008 | 优质碳素结构钢热轧钢带 |  |
| 103 |  | 彩色涂层钢板及钢带 | GB/T12754-2006 | 彩色涂层钢板及钢带 | 镜面光泽、铅笔硬度、反向冲击、耐中性盐雾、紫外灯加速老化，共5项不能检 |
|  | 1 | 外形尺寸 | GB/T12754-2006 | 彩色涂层钢板及钢带 |  |
|  | 2 | 抗拉强度 | GB/T228.1-2010 | 金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法 |  |
|  | 3 | 屈服强度 | GB/T228.1-2010 | 金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法 |  |
|  | 4 | 断后伸长率 | GB/T228.1-2010 | 金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法 |  |
|  | 5 | 涂层厚度 | GB/T12754-2006 | 彩色涂层钢板及钢带 |  |
|  | 6 | 弯曲试验 | GB/T13448-2006 | 彩色涂层钢板及钢带试验方法 |  |
|  | 7 | 表面质量 | GB/T12754-2006 | 彩色涂层钢板及钢带 |  |
| 104 |  | 连续热镀锌钢板及钢带 | GB/T2518-2008 | 连续热镀锌钢板及钢带 | r90值、n90值、BH2值，共3项不能检 |
|  | 1 | 外形尺寸 | GB/T2518-2008 | 连续热镀锌钢板及钢带 |  |

18.1通过资质认定—计量认证项目表（非食品）

检验地址：泰安市泰明路南段北第3户                                     共47页，第37页

| 项目序号 | 参数序号 | 项 目 名 称 | 标 准 代 号 | 标 准 名 称 | 限制范围或说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | 碳C | GB/T223.69-2008 | 钢铁及合金 碳含量的测定 管式炉内燃烧后气体容量法 |  |
|  | 3 | 硅Si | GB/T223.5-2008 | 钢铁 酸溶硅和全硅含量的测定 还原型硅钼酸盐分光光度法 |  |
|  | 4 | 锰Mn | GB/T223.63-1988 | 钢铁及合金化学分析方法 高碘酸钠(钾)光度法测定锰量 |  |
|  | 5 | 磷P | GB/T223.59-2008 | 钢铁及合金 磷含量的测定 铋磷钼蓝分光光度法和锑磷钼蓝分光光度法 |  |
|  | 6 | 硫S | GB/T223.68-1997 | 钢铁及合金化学分析方法 管式炉内燃烧后碘酸钾滴定法测定硫含量 |  |
|  | 7 | 抗拉强度 | GB/T228.1-2010 | 金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法 |  |
|  | 8 | 屈服强度 | GB/T228.1-2010 | 金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法 |  |
|  | 9 | 断后伸长率 | GB/T228.1-2010 | 金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法 |  |
|  | 10 | 镀层重量 | GB/T1839-2008 | 钢产品镀锌层质量试验方法 |  |
|  | 11 | 表面质量 | GB/T2518-2008 | 连续热镀锌钢板及钢带 |  |
| 105 |  | 低压流体输送用焊接钢管 | GB/T3091-2008 | 低压流体输送用焊接钢管 | 导向弯曲试验、液压试验、无损检测，共3项不能检 |
|  | 1 | 外形尺寸 | GB/T3091-2008 | 低压流体输送用焊接钢管 |  |
|  | 2 | 碳C | GB/T223.69-2008 | 钢铁及合金 碳含量的测定 管式炉内燃烧后气体容量法 |  |
|  | 3 | 硅Si | GB/T223.5-2008 | 钢铁 酸溶硅和全硅含量的测定 还原型硅钼酸盐分光光度法 |  |
|  | 4 | 锰Mn | GB/T223.63-1988 | 钢铁及合金化学分析方法 高碘酸钠(钾)光度法测定锰量 |  |
|  | 5 | 磷P | GB/T223.59-2008 | 钢铁及合金 磷含量的测定 铋磷钼蓝分光光度法和锑磷钼蓝分光光度法 |  |
|  | 6 | 硫S | GB/T223.68-1997 | 钢铁及合金化学分析方法 管式炉内燃烧后碘酸钾滴定法测定硫含量 |  |
|  | 7 | 抗拉强度 | GB/T228.1-2010 | 金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法 |  |
|  | 8 | 屈服强度 | GB/T228.1-2010 | 金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法 |  |
|  | 9 | 断后伸长率 | GB/T228.1-2010 | 金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法 |  |

18.1通过资质认定—计量认证项目表（非食品）

检验地址：泰安市泰明路南段北第3户                                     共47页，第38页

| 项目序号 | 参数序号 | 项 目 名 称 | 标 准 代 号 | 标 准 名 称 | 限制范围或说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 10 | 弯曲试验 | GB/T244-2008 | 金属管 弯曲试验方法 |  |
|  | 11 | 压扁试验 | GB/T246-2007 | 金属管 压扁试验方法 |  |
|  | 12 | 镀锌层的表面质量 | GB/T3091-2008 | 低压流体输送用焊接钢管 |  |
|  | 13 | 镀锌层重量 | GB/T3091-2008 | 低压流体输送用焊接钢管 |  |
|  | 14 | 镀锌层的均匀性试验 | GB/T3091-2008 | 低压流体输送用焊接钢管 |  |
|  | 15 | 镀锌层的附着力检验 | GB/T3091-2008 | 低压流体输送用焊接钢管 |  |
| 106 |  | 结构用无缝钢管 | GB/T8162-2008 | 结构用无缝钢管 | 冲击试验、无损检测，共2项不能检 |
|  | 1 | 外形尺寸 | GB/T8162-2008 | 结构用无缝钢管 |  |
|  | 2 | 碳C | GB/T223.69-2008 | 钢铁及合金 碳含量的测定 管式炉内燃烧后气体容量法 |  |
|  | 3 | 硅Si | GB/T223.5-2008 | 钢铁 酸溶硅和全硅含量的测定 还原型硅钼酸盐分光光度法 |  |
|  | 4 | 锰Mn | GB/T223.63-1988 | 钢铁及合金化学分析方法 高碘酸钠(钾)光度法测定锰量 |  |
|  | 5 | 铬Cr | GB/T223.11-2008 | 钢铁及合金 铬含量的测定 可视滴定或电位滴定法 |  |
|  | 6 | 镍Ni | GB/T223.23-2008 | 钢铁及合金 镍含量的测定 丁二酮肟分光光度法 |  |
|  | 7 | 铜Cu | GB/T223.19-1989 | 钢铁及合金化学分析方法 新亚铜灵-三氯甲烷萃取光度法测定铜量 |  |
|  | 8 | 磷P | GB/T223.59-2008 | 钢铁及合金 磷含量的测定 铋磷钼蓝分光光度法和锑磷钼蓝分光光度法 |  |
|  | 9 | 硫S | GB/T223.68-1997 | 钢铁及合金化学分析方法 管式炉内燃烧后碘酸钾滴定法测定硫含量 |  |
|  | 10 | 钼Mo | GB/T223.26-2008 | 钢铁及合金 钼含量的测定 硫氰酸盐分光光度法 |  |
|  | 11 | 抗拉强度 | GB/T228.1-2010 | 金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法 |  |
|  | 12 | 屈服强度 | GB/T228.1-2010 | 金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法 |  |
|  | 13 | 断后伸长率 | GB/T228.1-2010 | 金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法 |  |
|  | 14 | 硬度 | GB/T231.1-2009 | 金属材料 布氏硬度试验 第1部分：试验方法 |  |
|  | 15 | 弯曲试验 | GB/T244-2008 | 金属管 弯曲试验方法 |  |
|  | 16 | 压扁试验 | GB/T246-2007 | 金属管 压扁试验方法 |  |

18.1通过资质认定—计量认证项目表（非食品）

检验地址：泰安市泰明路南段北第3户                                     共47页，第39页

| 项目序号 | 参数序号 | 项 目 名 称 | 标 准 代 号 | 标 准 名 称 | 限制范围或说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 17 | 表面质量 | GB/T8162-2008 | 结构用无缝钢管 |  |
| 107 |  | 输送流体用无缝钢管 | GB/T8163-2008 | 输送流体用无缝钢管 | 冲击试验、液压试验、扩口试验、无损检测，共4项不能检 |
|  | 1 | 外形尺寸 | GB/T8163-2008 | 输送流体用无缝钢管 |  |
|  | 2 | 碳C | GB/T223.69-2008 | 钢铁及合金 碳含量的测定 管式炉内燃烧后气体容量法 |  |
|  | 3 | 硅Si | GB/T223.5-2008 | 钢铁 酸溶硅和全硅含量的测定 还原型硅钼酸盐分光光度法 |  |
|  | 4 | 锰Mn | GB/T223.63-1988 | 钢铁及合金化学分析方法 高碘酸钠(钾)光度法测定锰量 |  |
|  | 5 | 铬Cr | GB/T223.11-2008 | 钢铁及合金 铬含量的测定 可视滴定或电位滴定法 |  |
|  | 6 | 镍Ni | GB/T223.23-2008 | 钢铁及合金 镍含量的测定 丁二酮肟分光光度法 |  |
|  | 7 | 铜Cu | GB/T223.19-1989 | 钢铁及合金化学分析方法 新亚铜灵-三氯甲烷萃取光度法测定铜量 |  |
|  | 8 | 磷P | GB/T223.59-2008 | 钢铁及合金 磷含量的测定 铋磷钼蓝分光光度法和锑磷钼蓝分光光度法 |  |
|  | 9 | 硫S | GB/T223.68-1997 | 钢铁及合金化学分析方法 管式炉内燃烧后碘酸钾滴定法测定硫含量 |  |
|  | 10 | 抗拉强度 | GB/T228.1-2010 | 金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法 |  |
|  | 11 | 屈服强度 | GB/T228.1-2010 | 金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法 |  |
|  | 12 | 断后伸长率 | GB/T228.1-2010 | 金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法 |  |
|  | 13 | 弯曲试验 | GB/T244-2008 | 金属管 弯曲试验方法 |  |
|  | 14 | 压扁试验 | GB/T246-2007 | 金属管 压扁试验方法 |  |
|  | 15 | 表面质量 | GB/T8163-2008 | 输送流体用无缝钢管 |  |
| 108 |  | 双焊缝冷弯方形及矩形钢管 | YB/T4181-2008 | 双焊缝冷弯方形及矩形钢管 | 焊缝探伤，共1项不能检 |
|  | 1 | 外形尺寸 | YB/T4181-2008 | 双焊缝冷弯方形及矩形钢管 |  |
|  | 2 | 碳C | GB/T223.69-2008 | 钢铁及合金 碳含量的测定 管式炉内燃烧后气体容量法 |  |
|  | 3 | 硅Si | GB/T223.5-2008 | 钢铁 酸溶硅和全硅含量的测定 还原型硅钼酸盐分光光度法 |  |
|  | 4 | 锰Mn | GB/T223.63-1988 | 钢铁及合金化学分析方法 高碘酸钠(钾)光度法测定锰量 |  |

18.1通过资质认定—计量认证项目表（非食品）

检验地址：泰安市泰明路南段北第3户                                     共47页，第40页

| 项目序号 | 参数序号 | 项 目 名 称 | 标 准 代 号 | 标 准 名 称 | 限制范围或说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5 | 铬Cr | GB/T223.11-2008 | 钢铁及合金 铬含量的测定 可视滴定或电位滴定法 |  |
|  | 6 | 镍Ni | GB/T223.23-2008 | 钢铁及合金 镍含量的测定 丁二酮肟分光光度法 |  |
|  | 7 | 铜Cu | GB/T223.19-1989 | 钢铁及合金化学分析方法 新亚铜灵-三氯甲烷萃取光度法测定铜量 |  |
|  | 8 | 磷P | GB/T223.59-2008 | 钢铁及合金 磷含量的测定 铋磷钼蓝分光光度法和锑磷钼蓝分光光度法 |  |
|  | 9 | 硫S | GB/T223.68-1997 | 钢铁及合金化学分析方法 管式炉内燃烧后碘酸钾滴定法测定硫含量 |  |
|  | 10 | 抗拉强度 | GB/T228.1-2010 | 金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法 |  |
|  | 11 | 屈服强度 | GB/T228.1-2010 | 金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法 |  |
|  | 12 | 断后伸长率 | GB/T228.1-2010 | 金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法 |  |
|  | 13 | 表面质量 | YB/T4181-2008 | 双焊缝冷弯方形及矩形钢管 |  |
| 109 |  | 装饰用焊接不锈钢管 | YB/T5363-2006 | 装饰用焊接不锈钢管 | 粗糙度、扩口试验，共2项不能检 |
|  | 1 | 外形尺寸 | YB/T5363-2006 | 装饰用焊接不锈钢管 |  |
|  | 2 | 碳C | GB/T223.69-2008 | 钢铁及合金 碳含量的测定 管式炉内燃烧后气体容量法 |  |
|  | 3 | 硅Si | GB/T223.5-2008 | 钢铁 酸溶硅和全硅含量的测定 还原型硅钼酸盐分光光度法 |  |
|  | 4 | 锰Mn | GB/T223.63-1988 | 钢铁及合金化学分析方法 高碘酸钠(钾)光度法测定锰量 |  |
|  | 5 | 铬Cr | GB/T223.11-2008 | 钢铁及合金 铬含量的测定 可视滴定或电位滴定法 |  |
|  | 6 | 镍Ni | GB/T223.23-2008 | 钢铁及合金 镍含量的测定 丁二酮肟分光光度法 |  |
|  | 7 | 磷P | GB/T223.59-2008 | 钢铁及合金 磷含量的测定 铋磷钼蓝分光光度法和锑磷钼蓝分光光度法 |  |
|  | 8 | 硫S | GB/T223.68-1997 | 钢铁及合金化学分析方法 管式炉内燃烧后碘酸钾滴定法测定硫含量 |  |
|  | 9 | 抗拉强度 | GB/T228.1-2010 | 金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法 |  |
|  | 10 | 屈服强度 | GB/T228.1-2010 | 金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法 |  |

18.1通过资质认定—计量认证项目表（非食品）

检验地址：泰安市泰明路南段北第3户                                     共47页，第41页

| 项目序号 | 参数序号 | 项 目 名 称 | 标 准 代 号 | 标 准 名 称 | 限制范围或说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 11 | 断后伸长率 | GB/T228.1-2010 | 金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法 |  |
|  | 12 | 弯曲试验 | GB/T244-2008 | 金属管 弯曲试验方法 |  |
|  | 13 | 压扁试验 | GB/T246-2007 | 金属管 压扁试验方法 |  |
|  | 14 | 表面质量 | YB/T5363-2006 | 装饰用焊接不锈钢管 |  |
| 110 |  | 电动自行车 | GB17761-1999 | 电动自行车通用技术条件 | 车架/前叉组合件强度、把立管力矩、把立管静负荷、车轮静负荷、车轮夹紧力、鞍座调节夹紧强度、最大骑行噪声、续行里程、脚踏骑行能力、电动机功率、百公里电耗、车轮静负荷、车轮夹紧力、轮辋跳动量、前后轮中心相对偏差，共15项不能检 |
|  | 1 | 最高车速 | GB17761-1999 | 电动自行车通用技术条件 |  |
|  | 2 | 制动性能 | GB17761-1999 | 电动自行车通用技术条件 |  |
|  | 3 | 整车重量 | GB17761-1999 | 电动自行车通用技术条件 |  |
|  | 4 | 脚蹬间隙 | GB17761-1999 | 电动自行车通用技术条件 |  |
|  | 5 | 绝缘性能 | GB17761-1999 | 电动自行车通用技术条件 |  |
|  | 6 | 制动断电装置 | GB3565-2005 | 自行车安全要求 |  |
|  | 7 | 欠压、过流保护功能 | GB17761-1999 | 电动自行车通用技术条件 |  |
|  | 8 | 轮胎宽度 | GB17761-1999 | 电动自行车通用技术条件 |  |
|  | 9 | 反射器和鸣号装置 | GB17761-1999 | 电动自行车通用技术条件 |  |
|  | 10 | 电器装置 | GB17761-1999 | 电动自行车通用技术条件 |  |
|  | 11 | 蓄电池密封性 | GB17761-1999 | 电动自行车通用技术条件 |  |
|  | 12 | 蓄电池标称电压 | GB17761-1999 | 电动自行车通用技术条件 |  |
|  | 13 | 总体要求 | GB17761-1999 | 电动自行车通用技术条件 |  |
| 111 |  | 铝合金窗 | GB/T8478-2008 | 铝合金门窗 | 抗风压性能、气密性能、水密性能、保温性能隔声、采光、启闭力、抗垂直荷载、抗静扭曲、玻璃，共9项不能检 |
|  | 1 | 基材壁厚及偏差 | GB/T5237.1-2008 | 铝合金建筑型材 第1部分：基材 |  |
|  | 2 | 表面处理 | GB/T8478-2008 | 铝合金门窗 |  |
|  | 3 | 五金配件 | GB/T8478-2008 | 铝合金门窗 |  |
|  |  | 门窗框扇连接，锁固用功能性五金配件要求 | GB/T8478-2008 | 铝合金门窗 |  |
|  | 4 | 紧固件 | GB/T8478-2008 | 铝合金门窗 |  |
|  |  | 铝门窗组装机械联接紧固件要求 | GB/T8478-2008 | 铝合金门窗 |  |
|  | 5 | 外观 | GB/T8478-2008 | 铝合金门窗 |  |
|  | 6 | 尺寸 | GB/T8478-2008 | 铝合金门窗 |  |
|  | 7 | 装配质量 | GB/T8478-2008 | 铝合金门窗 |  |
|  | 8 | 构造 | GB/T8478-2008 | 铝合金门窗 |  |
| 112 |  | 铝合金建筑型材 ：基材 | GB5237.1-2008 | 铝合金建筑型材 第1部分：基材 | 化学成分，共1项不能检 |
|  | 1 | 外形尺寸 | GB5237.1-2008 | 铝合金建筑型材 第1部分：基材 |  |
|  | 2 | 抗拉强度 | GB/T228.1-2010 | 金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法 |  |
|  | 3 | 断后伸长率 | GB/T228.1-2010 | 金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法 |  |

18.1通过资质认定—计量认证项目表（非食品）

检验地址：泰安市泰明路南段北第3户                                     共47页，第42页

| 项目序号 | 参数序号 | 项 目 名 称 | 标 准 代 号 | 标 准 名 称 | 限制范围或说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 113 |  | 铝合金建筑阳极氧化型材 | GB5237.2-2008 | 铝合金建筑型材第2部分：阳极氧化型材 | 化学成分、颜色和色差、耐盐雾腐蚀性能、耐磨性、耐候性，共5项不能检 |
|  | 1 | 外形尺寸 | GB5237.1-2008 | 铝合金建筑型材 第1部分：基材 |  |
|  | 2 | 力学性能 | GB5237.2-2008 | 铝合金建筑型材第2部分：阳极氧化型材 |  |
|  | 3 | 断后伸长率 | GB/T228.1-2010 | 金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法 |  |
|  | 4 | 氧化膜厚度 | GB5237.2-2008 | 铝合金建筑型材第2部分：阳极氧化型材 |  |
|  | 5 | 氧化膜封孔质量 | GB5237.2-2008 | 铝合金建筑型材第2部分：阳极氧化型材 |  |
|  | 6 | 外观质量 | GB5237.2-2008 | 铝合金建筑型材第2部分：阳极氧化型材 |  |
| 114 |  | 铝合金建筑电泳涂漆型材 | GB5237.3-2008 | 铝合金建筑型材第3部分：电泳涂漆型材 | 化学成分、复合膜性能，共2项不能检 |
|  | 1 | 外形尺寸 | GB5237.1-2008 | 铝合金建筑型材 第1部分：基材 |  |
|  | 2 | 抗拉强度 | GB/T228.1-2010 | 金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法 |  |
|  | 3 | 断后伸长率 | GB/T228.1-2010 | 金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法 |  |
|  | 4 | 复合膜局部膜厚 | GB5237.3-2008 | 铝合金建筑型材第3部分：电泳涂漆型材 |  |
|  | 5 | 外观质量 | GB5237.3-2008 | 铝合金建筑型材第3部分：电泳涂漆型材 |  |
| 115 |  | 铝合金建筑粉末喷涂型材 | GB5237.4-2008 | 铝合金建筑型材第4部分：粉末喷涂型材 | 化学成分、涂层性能，共2项不能检 |
|  | 1 | 外形尺寸 | GB5237.1-2008 | 铝合金建筑型材 第1部分：基材 |  |
|  | 2 | 抗拉强度 | GB/T228.1-2010 | 金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法 |  |
|  | 3 | 断后伸长率 | GB/T228.1-2010 | 金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法 |  |
|  | 4 | 外观质量 | GB5237.4-2008 | 铝合金建筑型材第4部分：粉末喷涂型材 |  |
|  | 5 | 涂层厚度 | GB5237.4-2008 | 铝合金建筑型材第4部分：粉末喷涂型材 |  |
| 116 |  | 铝合金建筑氟碳漆喷涂型材 | GB5237.5-2008 | 铝合金建筑型材第5部分：氟碳漆喷涂型材 | 化学成分、涂层性能，共2项不能检 |
|  | 1 | 外形尺寸 | GB5237.1-2008 | 铝合金建筑型材 第1部分：基材 |  |
|  | 2 | 抗拉强度 | GB/T228.1-2010 | 金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法 |  |
|  | 3 | 断后伸长率 | GB/T228.1-2010 | 金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法 |  |

18.1通过资质认定—计量认证项目表（非食品）

检验地址：泰安市泰明路南段北第3户                                     共47页，第43页

| 项目序号 | 参数序号 | 项 目 名 称 | 标 准 代 号 | 标 准 名 称 | 限制范围或说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4 | 涂层厚度 | GB5237.5-2008 | 铝合金建筑型材第5部分：氟碳漆喷涂型材 |  |
|  | 5 | 外观质量 | GB5237.5-2008 | 铝合金建筑型材第5部分：氟碳漆喷涂型材 |  |
| 117 |  | 铝合金建筑隔热型材 | GB5237.6-2012 | 铝合金建筑型材 第6部分：隔热型材 | 化学成分、涂层性能、隔热材料、产品性能，共4项不能检 |
|  | 1 | 外形尺寸 | GB5237.1-2008 | 铝合金建筑型材 第1部分：基材 |  |
|  | 2 | 抗拉强度 | GB/T228.1-2010 | 金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法 |  |
|  | 3 | 断后伸长率 | GB/T228.1-2010 | 金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法 |  |
|  | 4 | 涂层厚度 | GB5237.6-2012 | 铝合金建筑型材 第6部分：隔热型材 |  |
|  | 5 | 外观质量 | GB5237.6-2012 | 铝合金建筑型材 第6部分：隔热型材 |  |
| 118 |  | 不锈钢热轧钢板和钢带 | GB/T4237-2007 | 不锈钢热轧钢板和钢带 | 耐腐蚀性能，共1项不能检 |
|  | 1 | 外形尺寸 | GB/T4237-2007 | 不锈钢热轧钢板和钢带 |  |
|  | 2 | 碳C | GB/T223.69-2008 | 钢铁及合金 碳含量的测定 管式炉内燃烧后气体容量法 |  |
|  | 3 | 硅Si | GB/T223.5-2008 | 钢铁 酸溶硅和全硅含量的测定 还原型硅钼酸盐分光光度法 |  |
|  | 4 | 锰Mn | GB/T223.63-1988 | 钢铁及合金化学分析方法 高碘酸钠(钾)光度法测定锰量 |  |
|  | 5 | 铬Cr | GB/T223.11-2008 | 钢铁及合金 铬含量的测定 可视滴定或电位滴定法 |  |
|  | 6 | 铜Cu | GB/T223.19-1989 | 钢铁及合金化学分析方法 新亚铜灵-三氯甲烷萃取光度法测定铜量 |  |
|  | 7 | 磷P | GB/T223.59-2008 | 钢铁及合金 磷含量的测定 铋磷钼蓝分光光度法和锑磷钼蓝分光光度法 |  |
|  | 8 | 硫S | GB/T223.68-1997 | 钢铁及合金化学分析方法 管式炉内燃烧后碘酸钾滴定法测定硫含量 |  |
|  | 9 | 钼Mo | GB/T223.26-2008 | 钢铁及合金 钼含量的测定 硫氰酸盐分光光度法 |  |
|  | 10 | 钛Ti | GB/T223.16-1991 | 钢铁及合金化学分析方法 变色酸光度法测定钛量 |  |
|  | 11 | 抗拉强度 | GB/T228.1-2010 | 金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法 |  |

18.1通过资质认定—计量认证项目表（非食品）

检验地址：泰安市泰明路南段北第3户                                     共47页，第44页

| 项目序号 | 参数序号 | 项 目 名 称 | 标 准 代 号 | 标 准 名 称 | 限制范围或说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 12 | 断后伸长率 | GB/T228.1-2010 | 金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法 |  |
|  | 13 | 弯曲试验 | GB/T232-2010 | 金属材料 弯曲试验方法 |  |
|  | 14 | 布氏硬度 | GB/T231.1-2009 | 金属材料 布氏硬度试验 第1部分：试验方法 |  |
|  | 15 | 洛氏硬度 | GB/T230.1-2009 | 金属材料 洛氏硬度试验 第1部分：试验方法（A、B、C、D、E、F、G、H、K、N、T标尺） |  |
|  | 16 | 表面质量 | GB/T4237-2007 | 不锈钢热轧钢板和钢带 |  |
| 119 |  | 不锈钢冷轧钢板和钢带 | GB/T3280-2007 | 不锈钢冷轧钢板和钢带 | 耐腐蚀性能，共1项不能检 |
|  | 1 | 外形尺寸 | GB/T3280-2007 | 不锈钢冷轧钢板和钢带 |  |
|  | 2 | 碳C | GB/T223.69-2008 | 钢铁及合金 碳含量的测定 管式炉内燃烧后气体容量法 |  |
|  | 3 | 硅Si | GB/T223.5-2008 | 钢铁 酸溶硅和全硅含量的测定 还原型硅钼酸盐分光光度法 |  |
|  | 4 | 锰Mn | GB/T223.63-1988 | 钢铁及合金化学分析方法 高碘酸钠(钾)光度法测定锰量 |  |
|  | 5 | 铬Cr | GB/T223.11-2008 | 钢铁及合金 铬含量的测定 可视滴定或电位滴定法 |  |
|  | 6 | 镍Ni | GB/T223.23-2008 | 钢铁及合金 镍含量的测定 丁二酮肟分光光度法 |  |
|  | 7 | 铜Cu | GB/T223.19-1989 | 钢铁及合金化学分析方法 新亚铜灵-三氯甲烷萃取光度法测定铜量 |  |
|  | 8 | 磷P | GB/T223.59-2008 | 钢铁及合金 磷含量的测定 铋磷钼蓝分光光度法和锑磷钼蓝分光光度法 |  |
|  | 9 | 硫S | GB/T223.68-1997 | 钢铁及合金化学分析方法 管式炉内燃烧后碘酸钾滴定法测定硫含量 |  |
|  | 10 | 钼Mo | GB/T223.26-2008 | 钢铁及合金 钼含量的测定 硫氰酸盐分光光度法 |  |
|  | 11 | 钛Ti | GB/T223.16-1991 | 钢铁及合金化学分析方法 变色酸光度法测定钛量 |  |
|  | 12 | 抗拉强度 | GB/T228.1-2010 | 金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法 |  |
|  | 13 | 断后伸长率 | GB/T228.1-2010 | 金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法 |  |
|  | 14 | 弯曲试验 | GB/T232-2010 | 金属材料 弯曲试验方法 |  |
|  | 15 | 布氏硬度 | GB/T231.1-2009 | 金属材料 布氏硬度试验 第1部分：试验方法 |  |

18.1通过资质认定—计量认证项目表（非食品）

检验地址：泰安市泰明路南段北第3户                                     共47页，第45页

| 项目序号 | 参数序号 | 项 目 名 称 | 标 准 代 号 | 标 准 名 称 | 限制范围或说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 16 | 洛氏硬度 | GB/T230.1-2009 | 金属材料 洛氏硬度试验 第1部分：试验方法（A、B、C、D、E、F、G、H、K、N、T标尺） |  |
|  | 17 | 表面质量 | GB/T3280-2007 | 不锈钢冷轧钢板和钢带 |  |
| 120 |  | 结构用不锈钢无缝钢管 | GB/T14975-2012 | 结构用不锈钢无缝钢管 | 耐腐蚀性能、液压试验、扩口试验、超声波检验、涡流检验，共5项不能检 |
|  | 1 | 外形尺寸 | GB/T14975-2012 | 结构用不锈钢无缝钢管 |  |
|  | 2 | 碳C | GB/T223.69-2008 | 钢铁及合金 碳含量的测定 管式炉内燃烧后气体容量法 |  |
|  | 3 | 硅Si | GB/T223.5-2008 | 钢铁 酸溶硅和全硅含量的测定 还原型硅钼酸盐分光光度法 |  |
|  | 4 | 锰Mn | GB/T223.63-1988 | 钢铁及合金化学分析方法 高碘酸钠(钾)光度法测定锰量 |  |
|  | 5 | 铬Cr | GB/T223.11-2008 | 钢铁及合金 铬含量的测定 可视滴定或电位滴定法 |  |
|  | 6 | 镍Ni | GB/T223.23-2008 | 钢铁及合金 镍含量的测定 丁二酮肟分光光度法 |  |
|  | 7 | 磷P | GB/T223.59-2008 | 钢铁及合金 磷含量的测定 铋磷钼蓝分光光度法和锑磷钼蓝分光光度法 |  |
|  | 8 | 硫S | GB/T223.68-1997 | 钢铁及合金化学分析方法 管式炉内燃烧后碘酸钾滴定法测定硫含量 |  |
|  | 9 | 钼Mo | GB/T223.26-2008 | 钢铁及合金 钼含量的测定 硫氰酸盐分光光度法 |  |
|  | 10 | 钛Ti | GB/T223.16-1991 | 钢铁及合金化学分析方法 变色酸光度法测定钛量 |  |
|  | 11 | 抗拉强度 | GB/T228.1-2010 | 金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法 |  |
|  | 12 | 断后伸长率 | GB/T228.1-2010 | 金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法 |  |
|  | 13 | 压扁试验 | GB/T246-2007 | 金属管 压扁试验方法 |  |
|  | 14 | 表面质量 | GB/T14975-2012 | 结构用不锈钢无缝钢管 |  |
| 121 |  | 流体输送用不锈钢无缝钢管 | GB/T14976-2012 | 流体输送用不锈钢无缝钢管 |  |
|  | 1 | 外形尺寸 | GB/T14976-2012 | 流体输送用不锈钢无缝钢管 |  |
|  | 2 | 碳C | GB/T223.69-2008 | 钢铁及合金 碳含量的测定 管式炉内燃烧后气体容量法 |  |
|  | 3 | 硅Si | GB/T223.5-2008 | 钢铁 酸溶硅和全硅含量的测定 还原型硅钼酸盐分光光度法 |  |

18.1通过资质认定—计量认证项目表（非食品）

检验地址：泰安市泰明路南段北第3户                                     共47页，第46页

| 项目序号 | 参数序号 | 项 目 名 称 | 标 准 代 号 | 标 准 名 称 | 限制范围或说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4 | 锰Mn | GB/T223.63-1988 | 钢铁及合金化学分析方法 高碘酸钠(钾)光度法测定锰量 |  |
|  | 5 | 铬Cr | GB/T223.11-2008 | 钢铁及合金 铬含量的测定 可视滴定或电位滴定法 |  |
|  | 6 | 镍Ni | GB/T223.23-2008 | 钢铁及合金 镍含量的测定 丁二酮肟分光光度法 |  |
|  | 7 | 磷P | GB/T223.59-2008 | 钢铁及合金 磷含量的测定 铋磷钼蓝分光光度法和锑磷钼蓝分光光度法 |  |
|  | 8 | 硫S | GB/T223.68-1997 | 钢铁及合金化学分析方法 管式炉内燃烧后碘酸钾滴定法测定硫含量 |  |
|  | 9 | 钼Mo | GB/T223.26-2008 | 钢铁及合金 钼含量的测定 硫氰酸盐分光光度法 |  |
|  | 10 | 钛Ti | GB/T223.16-1991 | 钢铁及合金化学分析方法 变色酸光度法测定钛量 |  |
|  | 11 | 抗拉强度 | GB/T228.1-2010 | 金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法 |  |
|  | 12 | 断后伸长率 | GB/T228.1-2010 | 金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法 |  |
|  | 13 | 压扁试验 | GB/T246-2007 | 金属管 压扁试验方法 |  |
|  | 14 | 表面质量 | GB/T14976-2012 | 流体输送用不锈钢无缝钢管 |  |
| 122 |  | 不锈钢棒 | GB/T1220-2007 | 不锈钢棒 | 晶间腐蚀、低倍组织、超声波检验、热顶锻、冲击试验、非金属夹杂物、晶粒度、α相、塔形，共9项不能检 |
|  | 1 | 外形尺寸 | GB/T1220-2007 | 不锈钢棒 |  |
|  | 2 | 碳C | GB/T223.69-2008 | 钢铁及合金 碳含量的测定 管式炉内燃烧后气体容量法 |  |
|  | 3 | 硅Si | GB/T223.5-2008 | 钢铁 酸溶硅和全硅含量的测定 还原型硅钼酸盐分光光度法 |  |
|  | 4 | 锰Mn | GB/T223.63-1988 | 钢铁及合金化学分析方法 高碘酸钠(钾)光度法测定锰量 |  |
|  | 5 | 铬Cr | GB/T223.11-2008 | 钢铁及合金 铬含量的测定 可视滴定或电位滴定法 |  |
|  | 6 | 镍Ni | GB/T223.23-2008 | 钢铁及合金 镍含量的测定 丁二酮肟分光光度法 |  |
|  | 7 | 铜Cu | GB/T223.19-1989 | 钢铁及合金化学分析方法 新亚铜灵-三氯甲烷萃取光度法测定铜量 |  |
|  | 8 | 磷P | GB/T223.59-2008 | 钢铁及合金 磷含量的测定 铋磷钼蓝分光光度法和锑磷钼蓝分光光度法 |  |

18.1通过资质认定—计量认证项目表（非食品）

检验地址：泰安市泰明路南段北第3户                                     共47页，第47页

| 项目序号 | 参数序号 | 项 目 名 称 | 标 准 代 号 | 标 准 名 称 | 限制范围或说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 9 | 硫S | GB/T223.68-1997 | 钢铁及合金化学分析方法 管式炉内燃烧后碘酸钾滴定法测定硫含量 |  |
|  | 10 | 钼Mo | GB/T223.26-2008 | 钢铁及合金 钼含量的测定 硫氰酸盐分光光度法 |  |
|  | 11 | 钛Ti | GB/T223.16-1991 | 钢铁及合金化学分析方法 变色酸光度法测定钛量 |  |
|  | 12 | 抗拉强度 | GB/T228.1-2010 | 金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法 |  |
|  | 13 | 断后伸长率 | GB/T228.1-2010 | 金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法 |  |
|  | 14 | 布氏硬度 | GB/T231.1-2009 | 金属材料 布氏硬度试验 第1部分：试验方法 |  |
|  | 15 | 洛氏硬度 | GB/T230.1-2009 | 金属材料 洛氏硬度试验 第1部分：试验方法（A、B、C、D、E、F、G、H、K、N、T标尺） |  |
|  | 16 | 表面质量 | GB/T1220-2007 | 不锈钢棒 |  |
| 123 |  | 门、窗用未增塑聚氯乙烯（PVC-U）型材 | GB/T8814-2004 | 门、窗用未增塑聚氯乙烯（PVC-U）型材 | 材料性能、老化试验、主型材的可焊接性、型材的直线偏差、落锤冲击，共5项不能检 |
|  | 1 | 外观 | GB/T8814-2004 | 门、窗用未增塑聚氯乙烯（PVC-U）型材 |  |
|  | 2 | 尺寸和偏差 | GB/T8814-2004 | 门、窗用未增塑聚氯乙烯（PVC-U）型材 |  |
|  | 3 | 主型材质量 | GB/T8814-2004 | 门、窗用未增塑聚氯乙烯（PVC-U）型材 |  |
|  | 4 | 150℃加热后状态 | GB/T8814-2004 | 门、窗用未增塑聚氯乙烯（PVC-U）型材 |  |
|  | 5 | 加热后尺寸变化率 | GB/T8814-2004 | 门、窗用未增塑聚氯乙烯（PVC-U）型材 |  |
|  |  | （以下空白） |  |  |  |

4.2 评审组确认的资质认定项目表（食品）

检验地址：泰安市泰明路南段北第三户                            共7页，第1页

| 序号 | 项目名称 | 标准代号 | 标准名称 | 限制范围或说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 小麦粉 | GB1355-1986 | 小麦粉 | 加工精度，磁性金属物、粗细度、食品添加剂、食品中真菌毒素、食品中污染物限量、食品中农药最大残留限量共7项不能检 |
| （1） | 灰分 | GB/T5505-2008 | 粮油检验 灰分测定法 |  |
| （2） | 面筋质 | GB/T5506-2008 | 小麦和小麦粉 面筋含量 |  |
| （3） | 含砂量 | GB/T5508-2011 | 粮油检验 粉类粮食含砂量测定 |  |
| （4） | 水分 | GB/T5497-1985 | 粮食、油料检验 水分测定法 |  |
| （5） | 脂肪酸值 | GB/T5510-2011 | 粮油检验 粮食、油料脂肪酸值测定 |  |
| （6） | 气味口味 | GB/T5492-2008 | 粮油检验 粮食油料的色泽、气味、口味鉴定 |  |
| 2 | 高筋小麦粉 | GB/T8607-1988 | 高筋小麦粉 | 粉色、麸星，磁性金属物，粗细度，食品添加剂、食品中真菌毒素、食品中污染物限量、食品中农药最大残留限量共7项不能检 |
| （1） | 面筋质 | GB/T5506-2008 | 小麦和小麦粉 面筋含量 |  |
| （2） | 蛋白质 | GB/T5511-2008 | 谷物和豆类 氮含量测定和粗蛋白质含量计算 凯氏法 |  |
| （3） | 灰分 | GB/T5505-2008 | 粮油检验 灰分测定法 |  |
| （4） | 含砂量 | GB/T5508-2011 | 粮油检验 粉类粮食含砂量测定 |  |
| （5） | 水分 | GB/T5497-1985 | 粮食、油料检验 水分测定法 |  |
| （6） | 脂肪酸值 | GB/T5510-2011 | 粮油检验 粮食、油料脂肪酸值测定 |  |
| （7） | 气味口味 | GB/T5492-2008 | 粮油检验 粮食油料的色泽、气味、口味鉴定 |  |
| 3 | 低筋小麦粉 | GB/T8608-1988 | 低筋小麦粉 | 粉色、麸星，磁性金属物,粗细度，食品添加剂、食品中真菌毒素、食品中污染物限量、食品中农药最大残留限量共7项不能检 |
| （1） | 面筋质 | GB/T5506-2008 | 小麦和小麦粉 面筋含量 |  |
| （2） | 蛋白质 | GB/T5511-2008 | 谷物和豆类 氮含量测定和粗蛋白质含量计算 凯氏法 |  |
| （3） | 灰分 | GB/T5505-2008 | 粮油检验 灰分测定法 |  |
| （4） | 含砂量 | GB/T5508-2011 | 粮油检验 粉类粮食含砂量测定 |  |
| （5） | 水分 | GB/T5497-1985 | 粮食、油料检验 水分测定法 |  |
| （6） | 脂肪酸值 | GB/T5510-2011 | 粮油检验 粮食、油料脂肪酸值测定 |  |
| （7） | 气味口味 | GB/T5492-2008 | 粮油检验 粮食油料的色泽、气味、口味鉴定 |  |
| 实验室负责人签名：王力利 评审组长签名：徐向东 评审员/技术专家签名：韩岩军 |

4.2 评审组确认的资质认定项目表（食品）

检验地址：泰安市泰明路南段北第三户                            共7页，第2页

| 序号 | 项目名称 | 标准代号 | 标准名称 | 限制范围或说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （5） | 含砂量 | GB/T5508-2011 | 粮油检验 粉类粮食含砂量测定 | 酰外）等共8项不能检 |
| （6） | 气味 | GB/T5492-2008 | 粮油检验粮食油料的色泽气味口味鉴定 |  |
| 5 | 面条用小麦粉 | LS/T3202-1993 | 面条用小麦粉 | 粗细度，食品添加剂（除过氧化苯甲酰外）等共8项不能检 |
| （1） | 过氧化苯甲酰 | GB/T18415-2001 | 小麦粉中过氧化苯甲酰的测定方法 |  |
| （2） | 水分 | GB/T5497-1985 | 粮食、油料检验 水分测定法 |  |
| （3） | 灰分 | GB/T5505-2008 | 粮油检验 灰分测定法 |  |
| （4） | 湿面筋 | GB/T5506-2008 | 小麦和小麦粉 面筋含量 |  |
| （5） | 含砂量 | GB/T5508-2011 | 粮油检验 粉类粮食含砂量测定 |  |
| （6） | 气味 | GB/T5492-2008 | 粮油检验粮食油料的色泽气味口味鉴定 |  |
| 6 | 饺子用小麦粉 | LS/T3203-1993 | 饺子用小麦粉 | 粉质曲线稳定时间，降落数值，磁性金属物等共8项不能检 |
| （1） | 过氧化苯甲酰 | GB/T18415-2001 | 小麦粉中过氧化苯甲酰的测定方法 |  |
| （2） | 水分 | GB/T5497-1985 | 粮食、油料检验 水分测定法 |  |
| （3） | 灰分 | GB/T5505-2008 | 粮油检验 灰分测定法 |  |
| （4） | 湿面筋 | GB/T5506-2008 | 小麦和小麦粉 面筋含量 |  |
| （5） | 含砂量 | GB/T5508-2011 | 粮油检验 粉类粮食含砂量测定 |  |
| （6） | 气味 | GB/T5492-2008 | 粮油检验粮食油料的色泽气味口味鉴定 |  |
| 7 | 馒头用小麦粉 | LS/T3204-1993 | 馒头用小麦粉 | 降落数值、粗细度、食品添加剂（除过氧化苯甲酰外）等共8项不能检 |
| （1） | 过氧化苯甲酰 | GB/T18415-2001 | 小麦粉中过氧化苯甲酰的测定方法 |  |
| （2） | 水分 | GB/T5497-1985 | 粮食、油料检验 水分测定法 |  |
| （3） | 灰分 | GB/T5505-2008 | 粮油检验 灰分测定法 |  |
| （4） | 湿面筋 | GB/T5506-2008 | 小麦和小麦粉 面筋含量 |  |
| （5） | 含砂量 | GB/T5508-2011 | 粮油检验 粉类粮食含砂量测定 |  |
| （6） | 气味 | GB/T5492-2008 | 粮油检验粮食油料的色泽气味口味鉴定 |  |
| 8 | 发酵饼干用小麦粉 | LS/T3205-1993 | 发酵饼干用小麦粉 | 降落数值、粗细度，食品添加剂等共8项不能检 |
| （1） | 水分 | GB/T5497-1985 | 粮食、油料检验 水分测定法 |  |
| （2） | 灰分 | GB/T5505-2008 | 粮油检验 灰分测定法 |  |
| （3） | 湿面筋 | GB/T5506-2008 | 小麦和小麦粉 面筋含量 |  |

4.2 评审组确认的资质认定项目表（食品）

检验地址：泰安市泰明路南段北第三户                            共7页，第3页

| 序号 | 项目名称 | 标准代号 | 标准名称 | 限制范围或说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （4） | 含砂量 | GB/T5508-2011 | 粮油检验 粉类粮食含砂量测定 |  |
| （5） | 气味 | GB/T5492-2008 | 粮油检验粮食油料的色泽气味口味鉴定 |  |
| 9 | 酥性饼干用小麦粉 | LS/T3206-1993 | 酥性饼干用小麦粉 | 磁性金属物、食品添加剂、等共8项不能检 |
| （1） | 水分 | GB/T5497-1985 | 粮食、油料检验 水分测定法 |  |
| （2） | 灰分 | GB/T5505-2008 | 粮油检验 灰分测定法 |  |
| （3） | 湿面筋 | GB/T5506-2008 | 小麦和小麦粉 面筋含量 |  |
| （4） | 含砂量 | GB/T5508-2011 | 粮油检验 粉类粮食含砂量测定 |  |
| （5） | 气味 | GB/T5492-2008 | 粮油检验粮食油料的色泽气味口味鉴定 |  |
| 10 | 蛋糕用小麦粉 | LS/T3207-1993 | 蛋糕用小麦粉 | 降落数值、磁性金属物、粗细度等共8项不能检 |
| （1） | 水分 | GB/T5497-1985 | 粮食、油料检验 水分测定法 |  |
| （2） | 灰分 | GB/T5505-2008 | 粮油检验 灰分测定法 |  |
| （3） | 湿面筋 | GB/T5506-2008 | 小麦和小麦粉 面筋含量 |  |
| （4） | 含砂量 | GB/T5508-2011 | 粮油检验 粉类粮食含砂量测定 |  |
| （5） | 气味 | GB/T5492-2008 | 粮油检验粮食油料的色泽气味口味鉴定 |  |
| 11 | 糕点用小麦粉 | LS/T3208-1993 | 糕点用小麦粉 | 粉质曲线稳定时间、磁性金属物、食品添加剂等共8项不能检 |
| （1） | 水分 | GB/T5497-1985 | 粮食、油料检验 水分测定法 |  |
| （2） | 灰分 | GB/T5505-2008 | 粮油检验 灰分测定法 |  |
| （3） | 湿面筋 | GB/T5506-2008 | 小麦和小麦粉 面筋含量 |  |
| （4） | 含砂量 | GB/T5508-2011 | 粮油检验 粉类粮食含砂量测定 |  |
| （5） | 气味 | GB/T5492-2008 | 粮油检验粮食油料的色泽气味口味鉴定 |  |
| 12 | 自发小麦粉 | LS/T3209-1993 | 自发小麦粉 | 酸度、食品添加剂等共7项不能检 |
| （1） | 感官指标 | LS/T3209-1993 | 自发小麦粉 |  |
| （2） | 水分 | GB/T5497-1985 | 粮食、油料检验 水分测定法 |  |
| 13 | 甜面酱 | SB/T10296-2009 | 甜面酱 | 卫生要求、食品添加剂共2项不能检 |
| （1） | 感官特性 | SB/T10296-2009 | 甜面酱 |  |
| （2） | 水分 | SB/T10308-1999 | 甜面酱检验方法 |  |
| （3） | 还原糖 | SB/T10308-1999 | 甜面酱检验方法 |  |
| （4） | 食盐 | GB/T5009.40-2003 | 酱卫生标准的分析方法 |  |
| （5） | 氨基酸态氮 | GB/T5009.40-2003 | 酱卫生标准的分析方法 |  |
| （6） | 净含量负偏差 | SB/T10296-2009 | 甜面酱 |  |
| 14 | 酿造酱油 | GB18186-2000 | 酿造酱油 | 卫生要求、食品添加剂共2项不 |
| （1） | 可溶性无盐固形物 | GB18186-2000 | 酿造酱油 |  |

4.2 评审组确认的资质认定项目表（食品）

检验地址：泰安市泰明路南段北第三户                            共7页，第4页

| 序号 | 项目名称 | 标准代号 | 标准名称 | 限制范围或说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （2） | 全氮 | GB18186-2000 | 酿造酱油 | 能检 |
| （3） | 氨基酸态氮 | GB18186-2000 | 酿造酱油 |  |
| （4） | 感官特性 | GB/T5009.39-2003 | 酱油卫生标准的分析方法 |  |
| （5） | 铵盐含量 | GB18186-2000 | 酿造酱油 |  |
| 15 | 配制酱油 | SB10336-2000 | 配制酱油 | 卫生指标、食品添加剂共2项不能检 |
| （1） | 可溶性无盐固形物 | GB18186-2000 | 酿造酱油 |  |
| （2） | 全氮 | GB18186-2000 | 酿造酱油 |  |
| （3） | 氨基酸态氮 | GB18186-2000 | 酿造酱油 |  |
| （4） | 感官特性 | GB/T5009.39-2003 | 酱油卫生标准的分析方法 |  |
| （5） | 铵盐含量 | GB18186-2000 | 酿造酱油 |  |
| 16 | 酿造食醋 | GB18187-2000 | 酿造食醋 | 卫生指标、食品添加剂共2项不能检 |
| （1） | 感官特性 | GB/T5009.41-2003 | 食醋卫生标准的分析方法 |  |
| （2） | 总酸 | GB/T5009.41-2003 | 食醋卫生标准的分析方法 |  |
| （3） | 不挥发酸 | GB18187-2000 | 酿造食醋 |  |
| （4） | 可溶性无盐固形物 | GB18187-2000 | 酿造食醋 |  |
| 17 | 配制食醋 | SB10337-2000 | 配制食醋 | 卫生指标、食品添加剂共2项不能检 |
| （1） | 感官特性 | GB/T5009.41-2003 | 食醋卫生标准的分析方法 |  |
| （2） | 总酸 | GB/T5009.41-2003 | 食醋卫生标准的分析方法 |  |
| （3） | 可溶性无盐固形物 | GB18187-2000 | 酿造食醋 |  |
| 18 | 花生油 | GB1534-2003 | 花生油 | 特征指标、烟点、添加剂指标等共7项不能检 |
| （1） | 气味、滋味 | GB/T5525-2008 | 植物油脂 透明度、气味、滋味鉴定法 |  |
| （2） | 透明度 | GB/T5525-2008 | 植物油脂 透明度、气味、滋味鉴定法 |  |
| （3） | 水分及挥发物 | GB/T5528-2008 | 动植物油脂 水分及挥发物含量测定 |  |
| （4） | 不溶性杂质 | GB/T5529-1985 | 植物油脂检验 杂质测定法 |  |
| （5） | 酸值 | GB/T5530-2005 | 动植物油脂 酸值和酸度测定 |  |
| （6） | 过氧化值 | GB/T5538-2005 | 动植物油脂 过氧化值测定 |  |
| （7） | 色泽 | GB/T22460-2008 | 动植物油脂 罗维朋色泽的测定 |  |
| （8） | 含皂量 | GB/T5533-2008 | 粮油检验 植物油脂含皂量的测定 |  |
| （9） | 溶剂残留量 | GB/T5009.37-2003 | 食用植物油卫生标准的分析方法 |  |
| (10) | 加热试验 | GB/T5531-2008 | 粮食检验 植物油脂加热试验 |  |
| 19 | 大豆油 | GB1535-2003 | 大豆油 | 特征指标、烟点、冷冻试验、添加剂指标等共7项不能检 |
| （1） | 气味、滋味 | GB/T5525-2008 | 植物油脂 透明度、气味、滋味鉴定法 |  |
| （2） | 透明度 | GB/T5525-2008 | 植物油脂 透明度、气味、滋味鉴定法 |  |
| （3） | 水分及挥发物 | GB/T5528-2008 | 动植物油脂 水分及挥发物含量测定 |  |
| （4） | 不溶性杂质 | GB/T5529-1985 | 植物油脂检验 杂质测定法 |  |
| （5） | 酸值 | GB/T5530-2005 | 动植物油脂 酸值和酸度测定 |  |

4.2 评审组确认的资质认定项目表（食品）

检验地址：泰安市泰明路南段北第三户                            共7页，第5页

| 序号 | 项目名称 | 标准代号 | 标准名称 | 限制范围或说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （6） | 过氧化值 | GB/T5538-2005 | 动植物油脂 过氧化值测定 |  |
| （7） | 色泽 | GB/T22460-2008 | 动植物油脂 罗维朋色泽的测定 |  |
| （8） | 含皂量 | GB/T5533-2008 | 粮油检验 植物油脂含皂量的测定 |  |
| （9） | 溶剂残留量 | GB/T5009.37-2003 | 食用植物油卫生标准的分析方法 |  |
| (10) | 加热试验 | GB/T5531-2008 | 粮食检验 植物油脂加热试验 |  |
| 20 | 菜籽油 | GB1536-2004 | 菜籽油 | 特征指标,烟点、冷冻试验、添加剂指标等共7项不能检 |
| （1） | 气味、滋味 | GB/T5525-2008 | 植物油脂 透明度、气味、滋味鉴定法 |  |
| （2） | 透明度 | GB/T5525-2008 | 植物油脂 透明度、气味、滋味鉴定法 |  |
| （3） | 水分及挥发物 | GB/T5528-2008 | 动植物油脂 水分及挥发物含量测定 |  |
| （4） | 不溶性杂质 | GB/T5529-1985 | 植物油脂检验 杂质测定法 |  |
| （5） | 酸值 | GB/T5530-2005 | 动植物油脂 酸值和酸度测定 |  |
| （6） | 过氧化值 | GB/T5538-2005 | 动植物油脂 过氧化值测定 |  |
| （7） | 色泽 | GB/T22460-2008 | 动植物油脂 罗维朋色泽的测定 |  |
| （8） | 含皂量 | GB/T5533-2008 | 粮油检验 植物油脂含皂量的测定 |  |
| （9） | 溶剂残留量 | GB/T5009.37-2003 | 食用植物油卫生标准的分析方法 |  |
| (10) | 加热试验 | GB/T5531-2008 | 粮食检验 植物油脂加热试验 |  |
| 21 | 棉籽油 | GB1537-2003 | 棉籽油 | 特征指标，烟点，冷冻试验、添加剂指标等共7项不能检 |
| （1） | 气味、滋味 | GB/T5525-2008 | 植物油脂 透明度、气味、滋味鉴定法 |  |
| （2） | 透明度 | GB/T5525-2008 | 植物油脂 透明度、气味、滋味鉴定法 |  |
| （3） | 水分及挥发物 | GB/T5528-2008 | 动植物油脂 水分及挥发物含量测定 |  |
| （4） | 不溶性杂质 | GB/T5529-1985 | 植物油脂检验 杂质测定法 |  |
| （5） | 酸值 | GB/T5530-2005 | 动植物油脂 酸值和酸度测定 |  |
| （6） | 过氧化值 | GB/T5538-2005 | 动植物油脂 过氧化值测定 |  |
| （7） | 色泽 | GB/T22460-2008 | 动植物油脂 罗维朋色泽的测定 |  |
| （8） | 含皂量 | GB/T5533-2008 | 粮油检验 植物油脂含皂量的测定 |  |
| （9） | 溶剂残留量 | GB/T5009.37-2003 | 食用植物油卫生标准的分析方法 |  |
| (10) | 加热试验 | GB/T5531-2008 | 粮食检验 植物油脂加热试验 |  |
| 22 | 芝麻油 | GB8233-2008 | 芝麻油 | 特征指标、冷冻试验、添加剂指标等共7项不能检 |
| （1） | 气味、滋味 | GB/T5525-2008 | 植物油脂 透明度、气味、滋味鉴定法 |  |
| （2） | 透明度 | GB/T5525-2008 | 植物油脂 透明度、气味、滋味鉴定法 |  |
| （3） | 水分及挥发物 | GB/T5528-2008 | 动植物油脂 水分及挥发物含量测定 |  |
| （4） | 不溶性杂质 | GB/T15688-2008 | 动植物油脂 不溶性杂质含量的测定 |  |
| （5） | 酸值 | GB/T5530-2005 | 动植物油脂 酸值和酸度测定 |  |
| （6） | 过氧化值 | GB/T5538-2005 | 动植物油脂 过氧化值测定 |  |
| （7） | 色泽 | GB/T22460-2008 | 动植物油脂 罗维朋色泽的测定 |  |
| （8） | 含皂量 | GB/T5533-2008 | 粮油检验 植物油脂含皂量的测定 |  |

4.2 评审组确认的资质认定项目表（食品）

检验地址：泰安市泰明路南段北第三户                            共7页，第6页

| 序号 | 项 目 名 称 | 标 准 代 号 | 标 准 名 称 | 限制范围或说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （9） | 溶剂残留量 | GB/T5009.37-2003 | 食用植物油卫生标准的分析方法 |  |
| 23 | 玉米油 | GB19111-2003 | 玉米油 | 特征指标,烟点、冷冻、添加剂指标等共7项不能检 |
| （1） | 气味、滋味 | GB/T5525-2008 | 植物油脂 透明度、气味、滋味鉴定法 |  |
| （2） | 透明度 | GB/T5525-2008 | 植物油脂 透明度、气味、滋味鉴定法 |  |
| （3） | 水分及挥发物 | GB/T5528-2008 | 动植物油脂 水分及挥发物含量测定 |  |
| （4） | 杂质 | GB/T5529-1985 | 植物油脂检验 杂质测定法 |  |
| （5） | 酸值 | GB/T5530-2005 | 动植物油脂 酸值和酸度测定 |  |
| （6） | 过氧化值 | GB/T5538-2005 | 动植物油脂 过氧化值测定 |  |
| （7） | 色泽 | GB/T22460-2008 | 动植物油脂 罗维朋色泽的测定 |  |
| （8） | 含皂量 | GB/T5533-2008 | 粮油检验 植物油脂含皂量的测定 |  |
| （9） | 溶剂残留量 | GB/T5009.37-2003 | 食用植物油卫生标准的分析方法 |  |
| (10) | 加热试验 | GB/T5531-2008 | 粮食检验 植物油脂加热试验 |  |
| 24 | 葵花籽油 | GB10464-2003 | 葵花籽油 | 特征指标,烟点,冷冻试验、添加剂指标等共7项不能检 |
| （1） | 气味、滋味 | GB/T5525-2008 | 植物油脂 透明度、气味、滋味鉴定法 |  |
| （2） | 透明度 | GB/T5525-2008 | 植物油脂 透明度、气味、滋味鉴定法 |  |
| （3） | 水分及挥发物 | GB/T5528-2008 | 动植物油脂 水分及挥发物含量测定 |  |
| （4） | 不溶性杂质 | GB/T5529-1985 | 植物油脂检验 杂质测定法 |  |
| （5） | 酸值 | GB/T5530-2005 | 动植物油脂 酸值和酸度测定 |  |
| （6） | 过氧化值 | GB/T5538-2005 | 动植物油脂 过氧化值测定 |  |
| （7） | 色泽 | GB/T22460-2008 | 动植物油脂 罗维朋色泽的测定 |  |
| （8） | 含皂量 | GB/T5533-2008 | 粮油检验 植物油脂含皂量的测定 |  |
| （9） | 溶剂残留量 | GB/T5009.37-2003 | 食用植物油卫生标准的分析方法 |  |
| (10) | 加热试验 | GB/T5531-2008 | 粮食检验 植物油脂加热试验 |  |
| 25 | 色拉油 | GB/T17756-1999 | 色拉油通用技术条件 | 特征指标,烟点、冷冻试验、添加剂指标等共7项不能检 |
| （1） | 气味、滋味 | GB/T5525-2008 | 植物油脂 透明度、气味、滋味鉴定法 |  |
| （2） | 透明度 | GB/T5525-2008 | 植物油脂 透明度、气味、滋味鉴定法 |  |
| （3） | 水分及挥发物 | GB/T5528-2008 | 动植物油脂 水分及挥发物含量测定 |  |
| （4） | 杂质 | GB/T5529-1985 | 植物油脂检验 杂质测定法 |  |
| （5） | 酸价 | GB/T5530-2005 | 动植物油脂 酸值和酸度测定 |  |
| （6） | 过氧化值 | GB/T5538-2005 | 动植物油脂 过氧化值测定 |  |
| （7） | 色泽 | GB/T22460-2008 | 动植物油脂 罗维朋色泽的测定 |  |

4.2 评审组确认的资质认定项目表（食品）

检验地址：泰安市泰明路南段北第三户                            共7页，第7页

| 序号 | 项 目 名 称 | 标 准 代 号 | 标 准 名 称 | 限制范围或说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | 食用调和油 | SB/T10292-1998 | 食用调和油 | 烟点,冷冻试验、添加剂指标等共6项不能检 |
| （1） | 气味、滋味 | GB/T5525-2008 | 植物油脂 透明度、气味、滋味鉴定法 |  |
| （2） | 透明度 | GB/T5525-2008 | 植物油脂 透明度、气味、滋味鉴定法 |  |
| （3） | 水分及挥发物 | GB/T5528-2008 | 动植物油脂 水分及挥发物含量测定 |  |
| （4） | 杂质 | GB/T5529-1985 | 植物油脂检验 杂质测定法 |  |
| （5） | 酸价 | GB/T5530-2005 | 动植物油脂 酸值和酸度测定 |  |
| （6） | 过氧化值 | GB/T5538-2005 | 动植物油脂 过氧化值测定 |  |
| （7） | 色泽 | GB/T22460-2008 | 动植物油脂 罗维朋色泽的测定 |  |

实验室负责人签名：王力利                                        评审组长签名：徐向东

评审员/技术专家签名：韩岩军